## Slide 1: Исследование реологических характеристик суспензии для распылительной сушки при изготовлении керамики ВК94-1
Голубева И.Е., Ситников А.И, Атапин А.А., Гордиенко А.Н.
Международная научно-практическая конференция «Материаловедение, формообразующие технологии и оборудование 2023» (ICMSSTE 2023)
г. Ялта
16-19 мая 2023 года
ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова
ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова

## Slide 2: Производство деталей из керамического материала ВК 94-1
Этапы технологического процесса изготовления деталей из керамического материала ВК94-1 | Вакуумплотная керамика марки ВК94-1
Измельчение минеральной композиции
Изготовление литейного шликера
Горячее литье под давлением
Изготовление минеральной композиции
Термическая обработка
Механическая обработка

## Slide 3: Разработка усовершенствованной технологии изготовления специального керамического материала на основе оксида алюминия
Существующая технология
Усовершенствованная технология
Распределение по размеру кристаллов корунда
Исследованы исходные и синтезированные промышленные порошковые материалы
Применены современные прогрессивные технологии для обработки порошковых композиций
Изготовлена керамическая порошковая композиция с однородным гранулометрическим и фазовым составом по усовершенствованной технологии
Получено однородное распределение по размеру кристаллов корунда и снижена пористость керамики
Повышена кажущаяся плотность керамики на 3%, предел прочности при статическом изгибе на 35%, относительная плотность керамики увеличена до 99,2%, улучшены электрофизические свойства
Поры

## Slide 4: Изготовление опытных образцов
Разработка технологии изготовления гранулята | Разработка технологии холодного изостатического прессования
Насыпная плотность 0,8 г/cм3 | 
Угол естественного откоса, 35° | 
Сферические гранулы с размером основной фракции10-70 мкм | 
Получен гранулированный пресс-порошок, определены технологические характеристики, впервые разработаны ТУ и ТИ. Гранулят имеет высокое значение текучести (сыпучести), обеспечивающее быстрое заполнение формы. Разработана технология изготовления эластичных оболочек, сконструированы и изготовлены пресс-формы, получены опытные образцы деталей холодным изостатическим прессованием
Засыпка гранулята в форму
Виброуплотнение
Изостатическое прессование
Обжиг
Опытные образцы
Пресс-формы
Образцы
Поры

## Slide 5: Изготовление водной керамической суспензии для распылительной сушки
Технология изготовления гранулированного пресс-порошка | Водная керамическая суспензия для распылительной сушки
 | Суспензии с различной концентрацией связующего и 40 масс. % твердой фазы в ходе наблюдения за седиментационной устойчивостью в течение 24 часов
Измельчение
Термическая обработка
Перемешивание
Распылительная сушка
Гранулят
Связующее
Керамическая композиция
Вода
Цель работы: изготовление низковязких высококонцентрированных агрегативно-устойчивых керамических суспензий для сушки распылением и установление закономерностей их формирования

## Slide 6: Исследование электрокинетических и реологических характеристик суспензий
Двойной электрический слой | Измерения
Чем выше значение дзета-потенциала, тем шире двойной электрический слой, выше текучесть и агрегативная устойчивость суспензии. Агрегативной устойчивостью керамической суспензии можно управлять, используя диспергатор.
DT-1200 прибор электроакустического спектрального анализа
Стрелочный аналоговый вискозиметр Брукфильда

## Slide 7: Влияние содержания твердой фазы на свойства водной керамической суспензии
Влияние содержания твердой фазы в суспензии на дзета-потенциал | Влияние содержания твердой фазы в суспензии на вязкость
*Относительное отклонение при измерении дзета-потенциала 0,011% | 
Chart: Концентрация твердой фазы в суспензии, масс.%
| 50 | 60 | 70 | 80
Керамическая суспензия с 0,5 масс.% Dolapix CE 64 | -44 | -57.4 | -65.2 | -50.4
Керамическая суспензия с 0,25 масс.% Dolapix CE 64 | -58.7 | -67.7 | -90.3
Керамическая суспензия с 0,35 масс.% Doloapix CE 64 | -56.1 | -71
Максимальные значения модуля ξ получены при концентрациях твердой фазы 85 масс.% диспергатора – 0,25 масс.%. С ростом количества твердой фазы и при введении связующего в дисперсию происходит повышение вязкости суспензии.
Chart: Содержание твердой фазы в суспезии, масс. %
| 50 | 60 | 70 | 80
Керамическая суспензия с добавлением 0,5 масс. % Dolapix CE 64 | 5 | 9 | 20 | 100
Керамическая суспензия с добавлением 0,5 масс. % Dolapix CE 64 и 2 масс. % ПВС | 18 | 63 | 900
Керамическая суспензия с добавлением 0,25 масс.% Dolapix CE 64 | 260 | 40 | 13

## Slide 8: Влияние содержания диспергатора на свойства водной керамической суспензии
Влияние содержания диспергатора в суспензии на дзета-потенциал | Влияние содержания диспергатора в суспензии на вязкость
*Относительное отклонение при измерении дзета-потенциала 0,011% | 
Для суспензии с 80 масс. % твердой фазы минимальная вязкость получена при введении 0,25 масс.% диспергатора, для 85 масс. % керамического порошка – при 0,35 масс. %.
Chart: Концентрация Dolapix CE 64, масс.%
| 0.2 | 0.25 | 0.30000000000000032 | 0.35000000000000031 | 0.5
Керамическая суспензия с 80 масс.% твердой фазы | -63.9 | -67.7 | -65 | -56.1 | -50.4
Керамическая суспензия с содержанием твердой фазы 85 масс.% | -90.3 | -71
Chart: Содержание Dolapix СЕ 64 в суспезии, масс. %
| 0.2 | 0.25 | 0.30000000000000032 | 0.35000000000000031 | 0.5
Керамическая суспензия с содержанием твердой фазы 80 масс.% | 40 | 30 | 35 | 268 | 150
Керамическая суспензия с содержанием твердой фазы 80 масс. % и 2 масс.% ПВС | 450 | 580 | 1600 | 1300
Керамическая суспензия с содержанием твердой фазы 85 масс.% | 220 | 150

## Slide 9: Влияние содержания связующего на реологию водной керамической суспензии
Влияние содержания ПВС в суспензии на дзета-потенциал | Кривые вязкости для керамических суспензий с различным содержанием ПВС
Чем выше содержание ПВС, тем хуже текучесть суспензии. Все исследуемые системы, являются тиксотропными. Наименьшими значениями вязкости при любых механических воздействиях обладает дисперсия с содержанием 80 масс. % твердого вещества, 0,25 масс. % Dolapix CE 64 и 1 масс. % ПВС.
Chart: Содержание ПВС в суспензии, масс. %
| 0 | 1 | 1.5 | 2
Керамическая суспензия с содержанием твердой фазы 80 масс.% и 0,25 масс. % Dolapix CE 64 | 31 | 235 | 420 | 760
Chart: Скорость вращения шпинделя, об/мин
| 60 | 30 | 12 | 6 | 3
Керамическая суспензия с содержанием твердой фазы 80 масс.% ,0,25 масс% Dolapix CE 64, 1 масс.% ПВС | 235 | 325 | 525 | 775 | 1250
Керамическая суспензия с содержанием твердой фазы 80 масс.%, 0,2 масс. % Dolapix CE 64, 1,5 масс.% ПВС | 420 | 590 | 875 | 1500 | 2400
Керамическая суспензия с содержанием твердой фазы 80 масс. %, 0,25 масс.% Dolapix CE 64, 2 масс.% ПВС | 760 | 1080 | 1800 | 2800
Керамическая суспензия с содержанием твердой фазы 85 масс.%, 0.35 масс.% Dolapix CE 64 и 2 масс.% ПВС | 940 | 1320 | 2100 | 3100 | 5000

## Slide 10: Выводы
Получены высококонцентрированные низковязкие агрегативно-устойчивые керамические суспензии для следующего этапа сушки распылением
Для электростерической стабилизации керамической суспензии ВК94-1 необходимо использовать диспергатор Dolapix CE 64, как наиболее эффективный стабилизатор
Для обеспечения высокой стабильности суспензии концентрация твердой керамической фазы должна быть не менее 80 масс. % и не более 85 масс. %.
Оптимальное количество диспергатора Dolapix CE 64, обеспечивающее высокую устойчивость керамической суспензии – 0,25 масс. %.
Минимальные вязкости для высоконцентрированных керамических суспензий ВК 94-1 наблюдаются при содержании 80 масс. % твердой фазы и 0,25 масс. % диспергатора
Для снижения вязкости суспензии необходимо минимально возможное содержание ПВС, обеспечивающее изготовление качественного гранулята
При разработке технологических режимов распылительной сушки необходимо учитывать тиксотропность керамических суспензий.

## Slide 11
Благодарю
за внимание
16.05.2023
Голубева Ирина Евгеньевна
Ситников Алексей Игоревич
Атапин Андрей Александрович
Гордиенко Алексей Николаевич
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова», (г. Москва, Россия)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук, (г. Москва, Россия)
Тел.: +7 (499) 400 19 70, доб. 1129
Моб. тел.: +7 (985) 985 00 09
E-mail: golubevairina151@gmail.com