## Slide 1
Решения по 3D печати крупноформатных изделий из специальной керамики «НТЦ «Бакор»
Докладчик: руководитель исследовательского центра специальной керамики
к.т.н. Иконников Константин Игоревич

## Slide 2
Исследовательский центр специальной керамики
ПРОГРАММЫ
Аккредитация RA.RU.210H32;
Лаборатория «мокрой» химии;
Лаборатория физико-механических испытаний;
Работа в соответствии с ГОСТ 17025-2019;
ISO 9001-2015
Современный парк технологического оборудования;
Высокотемпературные печи (до 1800 ºС);
Испытательное оборудование;
Современное аналитическое оборудование;
Лабораторный 3-D принтер.
1
1

## Slide 3
Эволюция технологии керамики
2
Тананаев Иван Владимирович (1904—1993)
1939 год

## Slide 4
Затраты на огнеупорную продукцию в черной металлургии
3
Доля затрат на огнеупоры в себестоимости стали доходит до 30%. Керамические огнеупоры используют для создания, так называемой футеровки, защищающей сталеплавильный агрегат от перегрева и агрессивного воздействия расплава металла. Огнеупорные материалы для футеровки должны обладать высокой температурой эксплуатации (свыше 1500 оС), низкие значения пористости (во избежание проникновения расплава металла в футеровку и ее вымывания при сливке метала), монолитность и высокой прочностью.
Традиционно керамические изделия формуют, сушат и обжигают на огнеупорных заводах. Последняя стадия самая энергозатратная, так как процесс протекает при высоких температурах (свыше 1500 оС) и длится от 1 недели и дольше. Готовую продукцию транспортирую на место эксплуатации, где вручную собирают футеровку сталеплавильного агрегата. Процесс сборки трудоемкий и так же занимает длительное время (свыше 15 рабочих дней). После собранную футеровку прогревают при высоких температурах.
Доля затрат непосредственно на производство керамического огнеупорного изделия достигает 40%, а на сборку футеровки из данных изделий вручную порядка 30%. Следовательно, необходимы мероприятия для снижения затрат на данные переделы.
На данный момент для снижения затрат на производство керамического огнеупорного изделия, некоторые производители поставляют потребителям вместо сформованных и обожженных изделий пластичные массы (бетоны). Данную массу наносят на рабочую поверхность сталеплавильного агрегата и разравнивают вручную, что так же занимает длительное время. Дополнительно такие массы имеют низкий срок годности, следовательно их проблематично хранить. Перспективно использование аддитивных технологий, которые позволят сократить и облегчить процесс формовки футеровки из масс непосредственно на месте эксплуатации сталеплавильного агрегата. Но аддитивные технологии на сегодняшний день имеют ряд ограничений, такие как низкая наполненность масс, плохая сцепляемость печатных слоев и, самое главное, ограничение по габаритам печатаемого изделия. Что, естественно, является препятствием для формовки монолитной функционирующей футеровки.
20-30
10-15
10-13
40-50
25-30
25-30
8-10
8-10
8-10
8-10

## Slide 5
Применение аддитивных технологий в черной металлургии
4
При использовании метода 3D-печати некоторые переделы технологического схемы традиционного производства огнеупорных материалов, такие как формовка полуфабриката, сушка и обжиг, можно устранить. Это позволить сократить время, затрачиваемое на формовку футеровки, а ее обжиг осуществлять непосредственно при прогреве сталеплавильного агрегата перед началом плавки. Таким образом, попутно сократив трату энергии и ресурсов.
Критической проблемой 3D-печати именно керамических материалов является вопрос когезии (стыкуемости) отдельных слоев. Получаемые изделия обладают неудовлетворительными свойствами, в частности ограничивающими их применимость в качестве огнеупоров в конструкции тепловых агрегатов и оснастки. В следствие перепадов температур происходит деламинация (расслоение) на границе отдельных печатных слоев. Кроме того, накопление напряжений именно на границе раздела слоев вынуждает ограничивать максимальный размер печатаемых изделий.
Второй проблемой является низкая заполненность доступных на сегодняшний день керамических печатных масс, из которых формируются изделия, минеральным компонентом (основой будущего продукта). При обжиге полуфабриката, в результате удаления временного связующего, обеспечивающего первоначальную прочность полуфабриката, в изделии образуются объемные пустоты, из-за чего 3D-печатная керамика обладает меньшими механическими свойствами по сравнению с традиционными изделиями. На крупногабаритных изделиях, особенно сложной формы, это также будет приводить к существенным усадкам, не позволяя получить изделия заданных размеров.
Ограничение области печати (на текущий момент для технической керамики методом SLA максимальная область 800х800х800 мм).
Предлагаемая технология позволяет за счет капиллярного эффекта на границе зерен в печатных слоях добиться крайне высокой межслоевой когезии, решая, таким образом, выше отмеченные проблемы и позволяя печатать керамические огнеупорные изделия, не ограниченные геометрическими размерами и формой, в том числе готовые футеровки любых тепловых агрегатов
Снижение времени на футеровочные работы (ремонтного простоя) – до 80%
Снижение трудозатрат – до 90%
Снижение затрат на доставку и хранение – до 20%
Снижение затрат на сушку и разогрев футеровки – до 70%
Для сталеразливочного ковша: ожидаемое снижение простоя на ремонт в 3 раза.

## Slide 6
5
Востребованность керамических изделий, изготовленных с помощью аддитивных технологий
Основные перспективные отрасли применения:
Аэрокосмическая и нефтехемическая отрасли, оборонная промышленность, машиностроение, металлургия.
Продукт:
Огнеупорные изделия сложной формы на основе корунда, диоксида циркония, цирконата кальция, циркона
Изделия из плотной технической керамики на основе корунда и диоксида циркония или их смеси
Керамика для аэрокосмической отрасли
40,3% рынка
Изделия для медицинского назначения
21,6% рынка
Lakhdar, C. Tuck, J. Binner, A. Terry, R. Goodridge, Additive manufacturing of advanced ceramic materials, Progress in Materials Science, 2021, V.116, P. 1-80

## Slide 7
Методы реализации аддитивных технологий
6
Стандарт ISO/ASTM 17296 и ГОСТ Р 59036-2020

## Slide 8
Преимущества (DIW) Robocasting
Отсутствие ограничения в габаритах;
Не требуется специальных полимеров;
Отсутствие сложных источников энергии
Сравнительно легкая реализация, низкие капиталовложения;
Возможность получения поликерамических композитов
Широкий спектр печатных материалов;
Относительно невысокие требования к формуемым массам;
Возможность получать однородный материал.
Преимущества:
7

## Slide 9
Преимущества (DIW) Robocasting + FEF
8
Производитель | Способ формирования изделия | Возможность получать крупноформатные изделия | Получение плотных изделий | Возможность получать огнеупорные изделия | Получение поликерамического композитного материала
НТЦ «Бакор» (РФ) | DIW c заморозкой печатаемых слоев | + | + | + | +
Canon (Япония) | SLS | - | + | - | -
XJET (Израиль) | NPJ | - | + | - | -
3D Systems (США) | MJM, SPJ | - | + | - | -
Admantec (Германия) | SLA | - | + | - | -
3D Cerams (Франция) | SLA, LOM | - | + | - | -
WASP (Италия) | FDM, LDM | - | - | + | -

## Slide 10
Создание керамических материалов методом 3D печати (первый вариант FEF+DIW)
9

## Slide 11
Принцип формования изделия
10

## Slide 12
Создание керамических материалов методом 3D печати (2-й вариант FEF+DIW)
11

## Slide 13
Принцип формования изделия (обновленный)
12

## Slide 14
Принцип действия вихревой трубки Ранка-Хилша (Vortex tube)
12

## Slide 15
МИССИЯ
1 – частицы кремнезема с одинаковым зарядом;
2 – кристаллы замерзшей воды;
3 – агломерированные частицы кремнезема (гель);
4 – оттаявшая вода;
5 – свободно-диспергированная частица кремнезема;
6 – частицы кремнезема, объединенные в твердое тело.
Процесс замерзания коллоидного кремния
А – стабильное состояние, частицы диоксида кремния отталкиваются друг от друга;
Б – кристаллизующиеся молекулы воды отталкивают частицы диоксида кремния от фронта замерзания;
В – Частицы кремнезема агломерируют, образуя гель;
Г – разморозка. Вода диффундирует, захватывая свободно-диспергируемые частицы кремнезема;
Д – после испарения воды начинается сушка геля. Вода испаряется из пространства между частицами, гель усаживается;
Е – частицы кремнезема объединяются в твердое тело.
Механизм коагуляции связующего при заморозке и последующей конвективной сушке
Sizova O. Rodimov A. Galganova D. Lemeshev D. Bernt B. Krasny K. Ikonnikov, Influence of drying process on the aluminosilicate fiber hot gases filter element properties // Ceramics International. 2022 Vol. 48, Issue 19, Part B, P. 29165-29174
Красный Б.Л., Иконников К. И., Лемешев Д. О., Бернт Д. Д., Сизова А. С., Галганова А. Л., Родимов О. И. Влияние способа сушки на миграцию связующего и свойства высокотемпературного фильтра на основе алюмосиликатных волокон // Новые огнеупоры. 2022. №9. С. 37 – 43.
13

## Slide 16
1 – частицы кремнезема с одинаковым зарядом;
2 – коллоидный кремнезем, располагающийся на волокнах;
3 – кристаллы льда;
4 – агломерированные частицы кремнезема (гель);
5- свободно-диспегируемые частицы кремнезема;
6 – оттаявшая вода;
7- высушенный гель.
А – Стабильное состояние;
Б – Заморозка;
В – Разморозка;
Г – Сушка.
Заморозка с последующей конвективной сушкой
14

## Slide 17
Микрофотографии слоев фильтрующего элемента, изготовленного с применением заморозки с последующей конвективной
15

## Slide 18
Процесс уплотнения при заморозке
16

## Slide 19
Микрофотография образца после заморозки
17

## Slide 20
Принцип формирования структуры керамики «Соспекание» (Cooperating sintering)
18

## Slide 21
Формирования структуры керамики «Соспеканием» (Cooperating sinterimg)
19
1300 ºС
1600 ºС

## Slide 22
Процесс гибридный процесс уплотнения при заморозке
20

## Slide 23
Микрофотография стыка слоев при 3D формовании
21
1300 ºС
1600 ºС

## Slide 24
Защита интеллектуальной собственности
22
Способ получения керамического изделия посредством 3-Д печати: пат. Рос. Федерации / Красный Б.Л., Красный А.Б., Иконников К.И., Галганова А.Л., Костиков С.П. № 2774993; заявл. 02.12.2021; опубл. 27.05.2022.
Способ получения керамического огнеупорного изделия из цирконата кальция: пат. Рос. Федерации / Красный Б.Л., Иконников К.И., Галганова А.Л. № 2782658; заявл. 01.12.2021; опубл. 31.10.2022.
Способ получения керамического огнеупорного изделия из циркона: пат. Рос. Федерации / Красный Б.Л., Иконников К.И., Галганова А.Л. № 2782638; заявл. 01.12.2021; опубл. 31.10.2022.
Способ получения керамического огнеупорного изделия из диоксида циркония: пат. Рос. Федерации / Красный Б.Л., Иконников К.И., Галганова А.Л. № 2782636; заявл. 01.12.2021; опубл. 31.10.2022.
Способ получения керамического огнеупорного изделия с высокой однородностью химического состава / Красный Б.Л., Красный А.Б., Иконников К.И., Галганова А.Л. № 2796140 ; заявл. 27.12.2022; опубл. 17.05.2023.
Способ получения керамического изделия посредством 3D-печати с подачей газообразного хладагента в область печати/ Красный Б.Л., Красный А.Б., Иконников К.И. № 2812374 ; заявл. 16.05.2023; опубл. 30.01.2024.

## Slide 25
Программа развития направления 3D печати в ИЦСК ООО «НТЦ «Бакор»
Разработка первичной
концепции (TRL 1-2)
Принципиальная оценка реализуемости (TRL 3)
Разработка и демонстрация технологического решения (TRL 4-6)
Разработка промышленной системы,
Промышленное освоение (TRL 7-9)
2. Принципиальное описание проекта, разработка исследовательской повестки
1. Первичная концепция способа крио-ассистированного аддитивного формования
3. Исследование рынка и литературных источников, патентный поиск
4. Формирование перспективной модели реализации, утверждение проекта
2021
2022
2023
2024
2025
7. Подготовка и подача патентных заявок
6. Корректировка способа формования
Разработка и апробация печатных масс
5. Принципиальная апробация способа формования ручным эжектором керамической массы непосредственно в морозильной камере
10. Оценка оптимальных технологических параметров: скорость подачи массы, диаметр и форма сопла, длительность и температура заморозки – как функции типа материала и размеров формы изделия
11. Проведение анализа физико-химических свойств полученных образцов 3Д-печатных огнеупоров
8. Разработка КД на пилотную установку – однофорсуночный 3Д-принтер с функцией подачи хладогента в зону печати
9. Настройка и запуск пилотного принтера, отработка всего перечня разработанных печатных масс и печати изделий сложных форм
12. Настройка и запуск пилотного принтера, отработка всего перечня разработанных печатных масс и печати изделий сложных форм
14. Изготовление и запуск в работу полупромышленной установки
15. Отработка печати крупноформатных изделий
17. Разработка КД и запуск производства серийных 3Д-принтеров и промышленного выпуска печатных масс
16. Изготовление опытной партии изделий и их промышленная эксплуатация
13. Доукомплектация лаборатории 3Д-печати Исследовательского Центра Специальной Керамики НТЦ «Бакор»
18. Маркетинговая деятельность, вывод технологии в серию
23

## Slide 26
Контакты
konst@ntcbakor.ru
+7 926 349 90 59
+7 495 212 10 68 ext.106
Константин Игоревич Иконников
Начальник исследовательского центра специальной керамики