## Slide 1: Исследование формообразующих технологий при изготовлении деталей из электровакуумной керамики ВК94-1
Международная научно-практическая конференция «Материаловедение, формообразующие технологии и оборудование 2024» (ICMSSTE 2024)
г. Ялта
28-31 мая 2024 года
Голубева И.Е., Ситников А.И., Гордиенко А.Н.
ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова
ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова

## Slide 2
Детали из вакуумплотной корундовой керамики ВК94-1
Во ВНИИА изготавливаются керамические детали разнообразных конфигураций и типоразмеров с использованием единственного метода формования – горячего литья под давлением
Габаритные размеры деталей:
Диаметр от 4 до 200 мм;
Толщина 0,45 мм min
Технологический цикл изготовления детали – 28 дней
Объем переработки в год – 2 т глинозема
Объем выпуска в год 80 тыс. шт. деталей

## Slide 3: Недостатки технологии формования деталей горячим литьем под давлением
3D-модели типовых керамических деталей
Характерные дефекты
Причины дефектов: особенности технологии горячего литья под давлением, неоднородность микроструктуры и фазового состава керамики.
«Шайба»
«Изолятор»
«Панель»
скол
раковина
пятно
трещина

## Slide 4: Разработка усовершенствованной технологии изготовления керамического материала на основе оксида алюминия
Существующая технология
Усовершенствованная технология
Поры
Характеристики материала в зависимости от технологии изготовления | ТУ | Горячее литье (пром. партия) | Горячее литье (пром. партия) + Обжиг в вакууме | Осевое + Изоста-тическое прессование
Кажущаяся плотность, г/см3 | Не менее 3,65 | 3,75 – 3,78 | 3,83 | 3,81
Водопоглощение, % | Не более 0,02 % | 0,01 – 0,02 | 0,02 | 0,02
Предел прочности при статическом изгибе, МПа | Не менее 240,0 | 266,2 – 306,4 | - | 380,0 - 420,0
Диэлектрическая проницаемость при температуре 25 ± 10°С | Не более 10,3 | 9,96 | - | 9,7
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц и температуре 25 ± 10°С | Не более 6·10-4 | 5,8·10-4 | - | 3,4·10-4
Удельное электрическое сопротивление, Ом×см, при температуре 100 ± 5°С | Не менее 1·1013 | 3,7·1014 | - | 5,3·1014
Поры
Фазовый состав: - Корунд α-Al2O3
Оксид марганца (VI) Mn2O3
Алюмомарганцевая шпинель MnAl2O4
-Стеклофаза
Средне-поперечный размер кристаллов корунда в материале 15,5 мкм
Объем пор 0,1145 %
Максимальный размер пор 0,914 мм
Фазовый состав:
Корунд α-Al2O3
Стеклофаза
Средне-поперечный размер кристаллов корунда в материале 2 мкм
Объем пор 0,0013 %
Максимальный размер пор 0,091 мм
Цель работы – разработка селективного подхода к формованию керамических деталей из материала ВК94-1 в зависимости от их конфигурации и размера

## Slide 5: Получение гранулированного порошка распылительной сушкой
Технологические характеристики гранулята | Распыление суспензии на MobilMinorTM 2000 Gea Niro | Распыление суспензии на АТОМ-5 ООО «Техно-центр»
Плотные округлые
гранулы размером 10-60 мкм
Плотные округлые
гранулы размером 10-100 мкм и 10-50 мкм
Насыпная плотность – отношение массы порошка, который в свободно насыпанном состоянии полностью заполняет емкость определенного объема, к этому объему
Угол естественного откоса – угол у основания конуса, который образуется при свободном высыпании пресс-порошка на горизонтальную поверхность
Сыпучесть (текучесть) – способность перемещаться под действием тяжести, оценивается временем истечения навески через калиброванное отверстие
Насыпная плотность – 1,20 г/см3 (д.б. более 0,8 г/см3 по ТУ 23.44.12-004-02698772-2021)
Угол естественного откоса – 29-30о (д.б. не более 35о по ТУ 23.44.12-004-02698772-2021)
Сыпучесть – 1,8-2,5 г/с (д.б. более 1,67 г/с по ТИ «Гранулирование керамического материала на основе Al2O3»)

## Slide 6: Исследование образцов керамики
Изменение размеров после обжига в зависимости от давления прессования | Микроструктура
 | Горячее литье Холодное изостатическое прессование
Линейная усадка при давлении 275 МПа составляет 13,4%
Линейная усадка при горячем литье 11,5 %
кавернозная пористость
неравномерная окраска
множество крупных скоплений стеклофазы
единичные поры
равномерная окраска
отсутствуют крупные скопления стеклофазы

## Slide 7: Изготовление керамических деталей методом холодного изостатического прессования
Процесс холодного изостатического прессования | Внешний вид прессовок | Внешний вид деталей после обжига

## Slide 8: Изготовление керамических деталей акриламидным гелевым литьем
Технология гелевого литья | Результаты эксперимента
Изготовлены отливки гелевым литьем на основе стаблизированной водной керамической суспензии, содержащей 80 мас. % порошка ВК94-1. В качестве гелеобразующего агента использована система на основе акриламида (основной мономер) и N,N`- метиленбисакриламида (сшивающий мономер). Инициировалась полимеризация введением в состав суспензии тетраметилэтилендиамина и персульфата аммония. Процесс полимеризации геля и затвердевания отливки завершался за 5-10 минут.

## Slide 9: Селективный подход к формованию керамических деталей
Внутренние поры
Литье | Осевое полусухое прессование | Холодное изостатическое прессование

## Slide 10: Выводы
Разработана усовершенствованная технология изготовления керамического материала на основе оксида алюминия, позволившая повысить кажущуюся плотность керамики на 2 %, предел прочности при статическом изгибе на 50 %, относительную плотность увеличить до 99,2 %, улучшить электрофизические свойства, уменьшить объем и максимальный размер пор, получить однородную микроструктуру и равномерный фазовый состав;
С помощью технологий осевого и холодного изостатического прессования изготовлены детали различной конфигурации и типоразмеров;
Впервые изготовлены детали из керамики ВК94-1 с помощью технологии акриламидного гелевого литья.
Разработан селективный подход к формованию керамических деталей;

## Slide 11
Благодарю
за внимание
Голубева Ирина Евгеньевна
Ситников Алексей Игоревич
Гордиенко Алексей Николаевич
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова», (г. Москва, Россия)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук, (г. Москва, Россия)
29.05.2024
Тел.: +7 (499) 400 19 70, доб. 1129
Моб. тел.: +7 (985) 985 00 09
E-mail: golubevairina151@gmail.com

## Slide 12: Вакуумплотная корундовая керамика ВК 94-1
аЯ0.027.002 ТУ
№ п/п | Физико-механические и электрические свойства | Керамика ВК 94-1
1 | Кажущаяся плотность, г/см3, не менее | 3,65
2 | Водопоглощение, %, не более | 0,02
3 | Предел прочности при статическом изгибе, кг/см2, не менее | 2400
4 | Температурный коэффициент линейного расширения 10-7, 1/С в интервале температур, С: | 
 | 20  10 – 200 | 60  5
 | 20  10 – 500 | 70  5
 | 20  10 – 900 | 79  5
5 | Диэлектрическая проницаемость при температуре 25  10С, не более | 10,3
6 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц и температуре 25  10С | 610-4
7 | Удельное электрическое сопротивление, Омсм, при температуре 100  5С, не менее | 1013
Химический состав | 
Оксид | Содержание
Al2O3 | 94,4
MnO | 2,35
SiO2 | 2,76
Cr2O3 | 0,49

## Slide 13: Этапы технологического процесса изготовления деталей из керамического материала ВК 94-1
Изготовление спека
Изготовление минеральной композиции
Изготовление литейного шликера
Термическая обработка
Горячее литье заготовок
Механическая обработка

## Slide 14: Метод горячего литья под давлением
1 – Сжатый воздух |  | 5 – Подогреваемый бак
2 – Литьевая форма |  | 6 – Термостатируемая рубашка
3 – Трубка питателя |  | 7 – Нагреватель
4 – Шликер |  | 8 – Термометр
Внутренние поры

## Slide 15: Усовершенствованная технология изготовления деталей из керамики ВК 94-1 горячим литьем под давлением
Классификация минеральной керамической порошковой композиции (спека)
Приготовление шликера
Горячее литье под давлением
Контроль удельной площади поверхности и грансостава
Парафин Воск
Олеиновая кислота
Выжиг связки
Обжиг в вакууме
Контроль внешнего вида деталей
В технологической инструкции Т.25000.00010 «Классификация керамического материала на основе Al2O3» установлены требования по гранулометрическому составу основного продукта, полученного после классификации и/или помола (< 0,5 мкм 4,5±5 об.%, 2,2 мкм 2,2±5 об.%, 1-3 мкм 3,8±5 об.%, 3-5 мкм 7,9±5 об.%, 5-10 мкм 43,9±5 об.%, 10-20 мкм 37,5±5 об.%, 20-50 мкм 0,2±1 об.%)
Контроль литейной способности, определение количества связки аттестация на соответствие ТУ

## Slide 16: Преимущества применения гелевого литья (гель-кастинга)
1. Возможность получения деталей сложнейшей конфигурации с большим разбросом размеров поперечного сечения.
2. Метод не ограничивает выбор материала керамического порошка, система акриламидного гелевого литья является универсальной и не зависит от особенностей применяемой керамической композиции.
3. Суспензия может быть изготовлена традиционными для керамического производства методами, например путем смешения в шаровой мельнице.
4. Полимеризация может также инициироваться путем облучения ультрафиолетом, нагреванием и введением катализатора.
5. Процесс гелевого литья позволяет получать плотные изделия (относительная плотность 96-97%),
6. Полученные изделия имеют однородную микроструктуру.
7.Отсутствие необходимости использования литьевых автоматов и дорогостоящих металлических форм для литья. В качестве материала для литьевых форм может использоваться оргстекло, полиэтилен.
Mengmeng Zhuang, Mingchao Wang, Yingna Zhao, Bin Zheng, Anran Guo, Jiachen Liu. Fabrication and high-temperature properties of Y-TZP ceramic helical springs by a gel-casting process/Ceramics International 41 (2015) 5421–5428
Заготовка детали
Суспензия

## Slide 17: Преимущество применения изостатического прессования
Возможность использования грубодисперсных 60-250 мкм и тонкодисперсных 1-5 мкм порошков.
Высокая общая плотность заготовки
Изотропное строение полуфабриката
Равномерная огневая усадка
Использование небольшого количества связки, которое позволяет исключить необходимость проведения термической обработки прессованного полуфабриката с целью ее удаления
Благодаря отсутствию термообработки для удаления связки снижается длительность технологического процесса, и экономятся производственные площади
Р.Я. Попильский, Ю.Е. Пивинский Прессование порошковых керамических масс, М., «Металлургия», 1983 г., 176 с.
Схема изостатического прессования
Камера высокого давления
Эластичная форма
Перфорированный каркас
Сердечник
Пресспорошок
Виброплощадка
Крышка
Уплотнение