## Slide 1
Механизм фазообразования керамического связующего в системе кордиерит ‑ сподумен, полученного из природных компонентов
Докладчик: Бернт Дмитрий Дмитриевич,
доцент, к.ф.-м.н.
Май 2024

## Slide 2
Актуальность работы
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ.
Реализация национального проекта «Экология».
Сокращение вредных выбросов в атмосферу одно из приоритетных направлений деятельности государства до 2025 года.
В перспективе 1-10 лет проблема будет становиться все более актуальной, так как ужесточаются экологические нормативы.

## Slide 3
Типовые актуальные решения / керамические газовые фильтры «Бакор»
max 1000°C

## Slide 4
Цель работы
Цель работы состоит в разработке керамического связующего, для пористой карбидокремниевой керамики, обладающей высокой термической стойкостью.
Задачи работы
Разработать керамическое связующее, позволяющее получить пористую керамику на основе карбида кремния при температуре обжига до 1350 °С.
Изучить механизм и температурные интервалы фазообразования конечных фаз в керамическом связующем.

## Slide 5
Исходные компоненты
Характеристика природных компонентов
Компонент | Содержание основного компонента, %
Глинозем | 99,6
Карбонат лития | 99,9
Характеристика искусственных компонентов
Компонент | Содержание оксидов, % |  |  |  |  |  |  | ППП
 | Al2O3 | SiO2 | Na2O | K2O | MgO | Fe2O3 | TiO2 | 
Тальк керамический | 1,08 | 66,33 | 0,65 | <0,10 | 28,34 | 3,01 | ‑ | 5,70
Каолин сухого обогащения | 46,43 | 36,39 | 0,13 | 0,77 | - | 0,87 | 1,61 | 11,80
Пирофиллит | 19,7 | 70,1 | 0,34 | 0,16 | - | 1,3 | ‑ | 5,60

## Slide 6
  Характеристики исходных компонентов
Термогравиметрическая кривая каолина сухого обогащения
2( Al2O3·2SiO2) + 2 H2O
Al2O3·2SiO2·2H2O
2(Al2O3·2SiO2)
2 Al2O3 SiO2 + SiO2
Каолиннит
Метакаолиннит
Метакаолиннит
Каолинит - основной компонент
α – кварц – в виде примеси
Фазовый состав каолина сухого обогащения

## Slide 7
Термогравиметрическая кривая талька
2(3MgO·4SiO2·H2O)
2(3MgO·2SiO2)+2SiO2+2H2O
Тальк
Энстатит
Фазовый состав талька
  Характеристики исходных компонентов
Тальк - основной компонент
α – кварц – в виде примеси

## Slide 8
Термогравиметрическая кривая пирофиллита
Al2O3·4SiO2·2H2O
2( Al2O3·4SiO2) + 2 H2O
Пирофиллит
Метапирофиллит
3(Al2O3·4SiO2)
3Al2O3·2SiO2 + 10 SiO2
Фазовый состав пирофиллита
Пирофиллит – основной компонент
α – кварц – в виде примеси
  Характеристики исходных компонентов
Метапирофиллит
Муллит

## Slide 9
  Термические исследования керамического связующего
Термогравиметрическая кривая связующего (нагрев)
Термогравиметрическая кривая связующего (охлаждение)
Кривая непрерывной усадки образца с керамическим связующим

## Slide 10
  Фазовый состав керамического связующего
Штрих – рентгенограмма порошка, прокаленного при температуре 700 °С
Штрих – рентгенограмма порошка, прокаленного при температуре 1100 °С
Штрих – рентгенограмма порошка, прокаленного при температуре 1300 °С
Фазовый состав:
Эвкриптит – Li2O·Al2O3·2SiO2
Корунд - Al2O3
Тальк - 3MgO·4SiO2·H2O
Оксид кремния (α-кварц) - SiO2
Фазовый состав:
β-сподумен – Li2O·Al2O3·4SiO2
Корунд - Al2O3
Энстатит - 3MgO·4SiO2·H2O
Оксид кремния - SiO2
Фазовый состав:
β-сподумен – Li2O·Al2O3·4SiO2
Кордиерит - 2MgO ·2Al2O3·5SiO2

## Slide 11
  Микроструктура керамического связующего
увеличение ×5530
увеличение ×39500
увеличение ×142000

## Slide 12
  Механизм фазообразования
Процессы, связанные с потерей массы в интервале температур 430 – 600 °С соответствуют удалению конституционной воды из каолинита с образованием метакаолинита
Al2O3·2SiO2·2H2O = Al2O3·2SiO2 + 2 H2O
В интервале температур 600 – 700 °С эндотермический эффект вызван плавлением и последующим разложением карбоната лития по реакции
Li2CO3 = Li2O + CO2
3. Так же удаление конституционной воды из пирофиллита по реакции
Al2O3·4SiO2·2H2O = Al2O3·4SiO2 + 2 H2O
В интервале температур 800 – 900 °С происходит удаление конституционной воды с последующим образованием энстатита и аморфного кремнезема по реакции
2(3MgO·4SiO2·H2O)=2(3MgO·2SiO2)+2SiO2+2H2O
Сразу после разложения карбоната лития, происходит реакция между метакаолином и оксидом лития с образованием эвкриптита по реакции
Al2O3·2SiO2 + Li2O = Li2O·Al2O3·2SiO2
6. При этом, находящийся в избытке по отношению к каолину, оксид лития так же взаимодействует с оксидом кремния, который присутствует в виде примесей в природных материалах, с образованием метасиликата лития по реакции
7. В интервале температур 1098 – 1225 °С происходит образование жидкой фазы. Первичное образование жидкой фазы обусловлено наличием эвтектики между эвкриптитом и метасиликатом лития, имеющей температуру плавления 1070 °С, которое подтверждается так же и методом дилатометрии. После образования расплава, происходит растворения других оставшихся компонентов, которое завершается при температуре 1225 °С.
SiO2

## Slide 14
  Выводы
На основании данных ДТА, дилатометрии и рентгенофазового анализа установлен механизм фазообразования.
Установлено, что первичное образование расплава при температуре 1070 °С происходит в результате наличия эвтектики в системе эвкриптит – метасиликат лития. При дальнейшем увеличении температуры происходит растворение корунда, энстатита и оксида кремния.
Кристаллизация керамического связующего происходит в интервале температур 1250 – 1265 °С.
Полученное керамическое связующее позволяет получить прочную пористую керамику, обладающую высокой термической стойкостью, на основе карбида кремния.

## Slide 15
Контакты
Май 2024
Начальник исследовательского центра специальной керамики
Иконников Константин Игоревич
konst@ntcbakor.ru
+7 916 658 78 18