## Slide 1: ПОГЛОЩЕНИЕ АМИНОКИСЛОТЫ L-ГИСТИДИНА РАЗЛИЧНЫМИ ПОРОШКОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

## Slide 2: В практике адсорбционных процессов чаще всего применяются углеродные материалы, эффективность которых обусловлена высокоразвитой поверхностью и сравнительно высокой сорбционной емкостью. Среди углеродных материалов сорбенты класса саж отличаются тем, что для них возможно получение гранулированных форм с заданной пористой структурой и поверхностью. Сорбенты этого класса нашли широкое применение в различных областях лабораторной и производственной практики: хроматографии, очистке сточных вод с извлечением ценных компонентов, в электрохимических методах анализа используются сажевые электроды. Изучение практического применения адсорбции аминокислот в различных процессах требует определения изотермы сорбции на выбранном материале. Поэтому целью настоящей работы явилось исследование адсорбционных параметров аминокислоты L-гистидина на различных порошковых материалах.

## Slide 3: Таблица 1. Физико-химические свойства адсорбата
Адсорбат | Формула | М, г/моль | Cs, ммоль/л | pK1 | pK2 | pK3
L-гистидин |  | 155,16 | 277 | 1,8 | 6,1 | 9,2
Таблица 2. Параметры пористой структуры адсорбентов
Образец | Удельный объем пор, см3 /г |  |  |  | r, нм | Sуд, м2/г
 | VΣ | Vми | Vме | Vма |  | 
ПМ - 16 | 0,78 |  |  |  | 148 | 16
Al2O3 |  |  |  |  |  | 250
Сажа |  |  |  |  |  | 100
Сажа окисленная |  |  |  |  |  | 60

## Slide 4: Изотерма адсорбции L-гистидина на образце ПМ – 16
Chart: Ср, ммоль/л
| 0.19880059970014993 | 0.19850074962518741 | 0.38683446272991295 | 0.36243949661181035 | 0.49549954995499551 | 0.49324932493249329 | 0.98452278589853826 | 0.9828030954428203 | 1.9735318444995864 | 1.9619520264681554 | 3.8608169440242057 | 3.8577912254160358 | 4.8566037735849052 | 4.837735849056604 | 9.8004434589800447 | 9.7560975609756095 | 18.902352102637206 | 18.845331432644333
 | 0.00023988 | 0.00029985 | 0.0026331 | 0.0075121 | 0.00090009 | 0.0013501 | 0.0030954 | 0.0034394 | 0.0052936 | 0.0076096 | 0.027837 | 0.028442 | 0.028679 | 0.032453 | 0.039911 | 0.04878 | 0.21953 | 0.23093

## Slide 5: Изотерма адсорбции L-гистидина на образце Al2O3.
Chart: Ср, ммоль/Л
| 0.3636011616650533 | 0.35740561471442406 | 0.43969396939693967 | 0.4342934293429343 | 0.86414445399828022 | 0.85038693035253654 | 1.7071960297766748 | 1.6972704714640199 | 3.3827534039334344 | 3.3676248108925866 | 4.2867924528301877 | 4.3320754716981122 | 8.7361419068736144 | 8.6326681448632652 | 17.106200997861723 | 17.163221667854597
 | 0.0072798 | 0.0085189 | 0.012061 | 0.013141 | 0.027171 | 0.029923 | 0.058561 | 0.060546 | 0.12345 | 0.12648 | 0.14264 | 0.13358 | 0.25277 | 0.27347 | 0.57876 | 0.56736

## Slide 6: Изотерма адсорбции L-гистидина на сажевом образце.
Chart: Ср, ммоль/л
| 0.15136417556346382 | 0.1110320284697509 | 0.33349236641221369 | 0.27671755725190839 | 0.75114503816793887 | 0.77099236641221369 | 1.8087201125175809 | 1.8101265822784809 | 3.5543175487465182 | 3.5905292479108635 | 4.5246356696738372 | 4.4968771686328939 | 8.8294314381270897 | 8.8160535117056842 | 17.824427480916029 | 17.87531806615776
 | 0.049727 | 0.057794 | 0.033302 | 0.044656 | 0.049771 | 0.045802 | 0.038256 | 0.037975 | 0.089136 | 0.081894 | 0.095073 | 0.10062 | 0.23411 | 0.23679 | 0.43511 | 0.42494

## Slide 7: Изотерма адсорбции L-гистидина на образце окисленной сажи.
Chart: Ср, ммоль/л
| 0.17282608695652177 | 9.4899169632265731E-2 | 9.4899169632265731E-2 | 0.18940839694656489 | 0.23234732824427479 | 0.76412213740458002 | 1.789029535864979 | 1.8087201125175809 | 3.6183844011142061 | 4.6113809854267869 | 4.6668979875086745 | 9.4448160535117029 | 9.2441471571906337 | 18.269720101781168
 | 0.0054348 | 0.06102 | 0.06102 | 0.062118 | 0.053531 | 0.047176 | 0.042194 | 0.038256 | 0.076323 | 0.077724 | 0.06662 | 0.11104 | 0.15117 | 0.34606

## Slide 8: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на образце ПМ – 16 в линейных координатах уравнения Ленгмюра
Chart: 1/Ср
| 4168.7499999999873 | 3334.9999999999741 | 1111.0000000000027 | 740.66666666667152 | 379.7794117647075 | 323.05555555555537 | 290.75000000000006 | 188.9062499999998 | 133.11855670103117 | 131.41304347826039 | 35.923913043478258 | 35.159574468084983 | 34.868421052631476 | 30.813953488372142 | 25.055555555555596 | 20.499999999999982 | 4.5551948051948044 | 4.3302469135802433
 | 5.0302 | 5.0378 | 2.0182 | 2.0274 | 2.5851 | 1.0157 | 1.0175 | 0.50671 | 2.7591 | 0.5097 | 0.25901 | 0.25922 | 0.20591 | 0.20671 | 0.10204 | 0.1025 | 0.052903 | 0.053064

## Slide 9: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на образце ПМ – 16 в линейных координатах уравнения Фрейндлиха
Chart: lnСр
| -1.6169624024127158 | -1.6154529681638616 | -1.0148977245162014 | -0.94975842234523988 | -0.70674050269161437 | -0.70218883347689531 | -1.7346488723853765E-2 | -1.5598236530324409E-2 | 0.67393990950282334 | 0.67982475204306869 | 1.3500947983007854 | 1.3508788046129943 | 1.5764468114943933 | 1.5803393816099043 | 2.2778924804036742 | 2.2824276355690656 | 2.9362652138631615 | 2.9392863641973377
 | -8.1122 | -8.3354 | -4.8912 | -5.9396 | -6.6076 | -7.013 | -5.6725 | -5.7778 | -4.8783 | -5.2413 | -3.5599 | -3.5814 | -3.428 | -3.5516 | -3.0204 | -3.2211 | -1.4656 | -1.5163

## Slide 10: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на образце ПМ – 16 в линейных координатах уравнения Дубинина
Chart: (lnСр/Cs)^2
| 3.1709651221304447E-9 | 3.9216029277950432E-9 | 5.9194698434838674E-6 | 6.0232987982434259E-6 | 6.4261121330871377E-6 | 6.5096917481629613E-6 | 1.1756194669756144E-5 | 1.3424095077847536E-5 | 2.3755763328061599E-5 | 2.3783361502855929E-5 | 3.2389116885021821E-5 | 3.254926508969457E-5 | 3.4011759469684607E-5 | 3.407534844473799E-5 | 6.7624941707563019E-5 | 6.7894484635657883E-5 | 1.1236499115253526E-4 | 1.1259633685772531E-4
 | -5.7778 | -5.6725 | -4.8783 | -5.2413 | -7.013 | -6.6076 | -5.9396 | -4.8912 | -3.5599 | -3.5814 | -3.428 | -3.5516 | -8.3354 | -8.1122 | -3.0204 | -3.2211 | -1.4656 | -1.5163

## Slide 11: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на окиси алюминия в линейных координатах уравнения Ленгмюра
Chart: 1/Ср
| 2.7979414951245931 | 2.7502662406815759 | 2.3025906735751294 | 2.2743091095189358 | 1.1759352881698686 | 1.1572139303482589 | 0.58918128654970758 | 0.58575581395348841 | 0.29694519317160828 | 0.29561717352415023 | 0.23327464788732399 | 0.23083623693379796 | 0.11583904109589044 | 0.11446700507614213 | 5.8458333333333341E-2 | 5.8264119601328906E-2
 | 117.3864 | 137.367 | 76.0959 | 82.9104 | 33.4195 | 36.8038 | 16.5164 | 17.0763 | 7.9067 | 8.1005 | 7.0106 | 7.4859 | 3.6568 | 3.9561 | 1.7278 | 1.7626

## Slide 12: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на окиси алюминия в линейных координатах уравнения Фрейндлиха
Chart: lnСр
| -1.0288839664909413 | -1.0116977217855305 | -0.83403486886058931 | -0.82167631815679265 | -0.16206382089595231 | -0.14601533202548841 | 0.5290213556758675 | 0.53485227598666063 | 1.2142076919838036 | 1.2186899944233036 | 1.4555387732948741 | 1.4660467508932893 | 2.1555536282114298 | 2.1674686627893012 | 2.8394410292276215 | 2.8427688193202965
 | -4.7655 | -4.9227 | -4.332 | -4.4178 | -3.5091 | -3.6056 | -2.8044 | -2.8377 | -2.0677 | -2.0919 | -1.9474 | -2.013 | -1.2966 | -1.3753 | -0.54687 | -0.56677

## Slide 13: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на окиси алюминия в линейных координатах уравнения Дубинина
Chart: (lnСр/Cs)^2
| 2.7786726252803532E-7 | 3.4230450081970719E-7 | 3.6474291957556166E-6 | 3.728276885246921E-6 | 8.7991759545895656E-6 | 9.0658572700712949E-6 | 1.3339575392172877E-5 | 1.3796637731524357E-5 | 1.9214382036422153E-5 | 1.9356505395710514E-5 | 2.7611374064105446E-5 | 2.8011482956962433E-5 | 6.0556131894009556E-5 | 6.1227442090652066E-5 | 1.0507663801771447E-4 | 1.0532307941064932E-4
 | -3.6056 | -3.5091 | -2.8044 | -2.8377 | -4.4178 | -4.332 | -4.9227 | -4.7655 | -2.0677 | -2.0919 | -1.9474 | -2.013 | -1.2966 | -1.3753 | -0.54687 | -0.56677

## Slide 14: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на сажевом образце в линейных координатах уравнения Ленгмюра
Chart: 1/Ср
| 9.0064102564102555 | 6.6065830721003138 | 3.613793103448276 | 2.9985693848354797 | 1.3313008130081301 | 1.2970297029702971 | 0.5528771384136858 | 0.5524475524475525 | 0.28134796238244514 | 0.27851047323506595 | 0.22237654320987654 | 0.22101226993865034 | 0.11342943854324736 | 0.11325757575757577 | 5.6102783725910071E-2 | 5.5943060498220641E-2
 | 17.303 | 20.1097 | 22.3932 | 30.0287 | 20.092 | 21.8333 | 26.1397 | 26.3333 | 11.2188 | 12.2109 | 9.9379 | 10.5182 | 4.2232 | 4.2714 | 2.2982 | 2.3533

## Slide 15: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на сажевом образце в линейных координатах уравнения Фрейндлиха
Chart: lnСр
| -2.1979365745183088 | -1.8880665870911659 | -1.2847579419004678 | -1.0981353032071226 | -0.28615651914294388 | -0.26007680635989217 | 0.59261947499432388 | 0.59339677779288569 | 1.2681630754164563 | 1.2782996144509085 | 1.5033831933467983 | 1.5095370589211765 | 2.1765743222317111 | 2.1780906227496755 | 2.8805698469018459 | 2.8834208823326852
 | -2.8509 | -3.0012 | -3.1088 | -3.4022 | -3.0003 | -3.0834 | -3.2635 | -3.2708 | -2.4176 | -2.5023 | -2.2964 | -2.3531 | -1.4406 | -1.4519 | -0.83215 | -0.85582

## Slide 16: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на сажевом образце в линейных координатах уравнения Дубинина
Chart: (lnСр/Cs)^2
| 8.8154342173573018E-7 | 1.0672047524144196E-6 | 4.5771200216677926E-6 | 4.5891349541239863E-6 | 1.5716367268565983E-5 | 2.0959970621925543E-5 | 2.1296379521502188E-5 | 2.1512113663364904E-5 | 2.9456411865625989E-5 | 2.9698055914405189E-5 | 4.645955814998349E-5 | 6.1742962637313577E-5 | 6.1829018505520311E-5 | 6.2960877707324172E-5 | 1.081427184360558E-4 | 1.0835689223985979E-4
 | -3.0834 | -3.0003 | -3.2635 | -3.2708 | -3.4022 | -2.4176 | -2.5023 | -3.1088 | -2.2964 | -2.3531 | -3.0012 | -1.4406 | -1.4519 | -2.8509 | -0.83215 | -0.85582

## Slide 17: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на образце окисленной сажи в линейных координатах уравнения Ленгмюра
Chart: 1/Ср
| 10.537499999999998 | 10.537499999999998 | 5.2795969773299749 | 4.303901437371664 | 1.308691308691309 | 0.5589622641509433 | 0.5528771384136858 | 0.27636643571978448 | 0.21685477802859293 | 0.21427509293680297 | 0.10817655571635314 | 0.10587818696883856 | 5.4735376044568254E-2 | 5.2822580645161293E-2
 | 16.388 | 16.388 | 16.0983 | 18.6809 | 21.1974 | 23.7 | 26.1397 | 13.1022 | 12.8661 | 15.0104 | 6.615 | 9.006 | 2.8897 | 4.6786

## Slide 18: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на образце окисленной сажи в линейных координатах уравнения Фрейндлиха
Chart: lnСр
| -2.3549403233279738 | -2.3549403233279738 | -1.6638497647537422 | -1.4595219223583431 | -0.26902763687997683 | 0.58167331409682665 | 0.59261947499432388 | 1.2860276281823206 | 1.5285273751478237 | 1.5404946084705178 | 2.2239906114968737 | 2.2454660252224459 | 2.9052450501730083 | 2.9408165159578763
 | -2.7966 | -2.7966 | -2.7787 | -2.9275 | -3.0539 | -3.1655 | -3.2635 | -2.5728 | -2.5546 | -2.7087 | -1.8893 | -2.1979 | -1.0612 | -1.543

## Slide 19: Корреляционный анализ изотермы адсорбции L – гистидина на образце окисленной сажи в линейных координатах уравнения Дубинина
Chart: (lnСр/Cs)^2
| 9.4326616279665662E-7 | 4.4095953854785751E-6 | 4.5771200216677926E-6 | 2.1554654178319087E-5 | 2.7762700437182721E-5 | 3.0449972455998325E-5 | 3.0928640262830661E-5 | 3.6080178806853777E-5 | 6.4462383714452675E-5 | 6.5713324433112522E-5 | 7.2277025980216906E-5 | 7.2277025980216906E-5 | 1.1000337293011464E-4 | 1.1271359955858438E-4
 | -3.0539 | -3.1655 | -3.2635 | -2.5728 | -2.9275 | -2.5546 | -2.7087 | -2.7787 | -1.8893 | -2.1979 | -2.7966 | -2.7966 | -1.0612 | -1.543

## Slide 20: Таблица 3. Коэффициенты корреляционного анализа изотерм адсорбции.
Сорбент | Коэффициент корреляции для уравнения |  | 
 | Ленгмюра | Фрейндлиха | Дубинина
ПМ-16 | 0,7953 | 0,9008 | 0,4619
«Омская» сажа | 0,1585 | 0,6629 | 0,7485
«Омская» окисленная сажа | 0,0604 | 0,456 | 0,7197
Al2O3 | 0,9551 | 0,9905 | 0,6186