## Slide 1
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОРОЗИОННОСТОЙКОЙ ПОДШИРНИКОВОЙ СТАЛИ С ДИФФУЗИОННЫМ ОКСИДНЫМ СЛОЕМ
E. A. Чекалова, A. В. Журавлёв, В.В. Овчинников, С.Р. Волков
MOSCOW Polytechnic University

## Slide 2
Установка и схема дискретного диффузионного упрочнения

## Slide 4
Подшипник качения
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОРОЗИОННОСТОЙКОЙ ПОДШИРНИКОВОЙ СТАЛИ

## Slide 5
Кинетика изнашивания подшипников из стали 110Х18М-ШД: а - задиры на рабочей поверхности наружного кольца подшипника;
б - местное изнашивание внутреннего кольца при колебательном движении подшипника;
в - смещение следов изнашивания на внутреннем кольце;
г - местное выкрашивание внутреннего кольца
Кинетика изнашивания подшипников

## Slide 6
Микроструктура стали 110Х18М-ШД после обработки холодной плазмой коронного разряда (х200)
Металлографические исследования поверхности после упрочнения
а
Внешний вид образца стали 110Х18М-ШД до обработки (а) и после обработки холодной плазмой коронного разряда (б, в)

## Slide 7
Оксидный слой на поверхности стали 110Х18М-ШД после обработки холодной плазмой коронного разряда
Исследование механических свойств

## Slide 8
Выводы:
Фазовый состав и структура синтезируемого поверхностного оксидного слоя определяется во многом химическим составом стали, служащей подложкой. Наличие поверхностного оксидного слоя препятствует распространению трещины на границе между ним и подложкой.
2. При обработке стали 110Х18М-ШД холодной плазмой коронного разряда формируется слой оксидов кристаллического строения на основе оксида хрома, магнетита (Fe3O4) и вюстита (FeO).
3. Для подшипниковой стали 110Х18М-ШД после обработки холодной плазмой коронного разряда микротвердость поверхностного слоя возросла до HV100 397, что на 1,6–1,7 раза больше исходного HV100 244.

## Slide 9
Спасибо за внимание!