## Slide 1
Изменение микроструктуры полисульфидного герметика при введении ингибиторов коррозии
Докладчик:
Макущенко
Иван Сергеевич
Материаловедение, формообразующие технологии
и оборудование 2024
28-31 мая 2024 г., г. Ялта
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского

## Slide 2
Проблематика вопроса
2
Коррозия — процесс и результат физико-химического взаимодействия материала со средой. Коррозия приводит к изменению свойств как самого металла (в основном к ухудшению свойств конструкционного материала), так и среды или технической системы, частью которой этот материал является.
Коррозия заклепочного соединения
Коррозия места крепления антенны
Элементы каркаса переднего и заднего багажного отсека

## Slide 3
Исследуемые материалы
3
Кремнийорганические
Полисульфидные
Полиуретановые
Герметики
Полисильфидные герметики на основе жидких тиоколов показывают высокие значения паро- и газонепроницаемости, стойкости к воздействию ароматических углеводородов, ультрафиолета, озона, кислот и щелочей, они нетоксичны и имеют низкий класс пожароопасности. Полисильфидные герметики с лучшей стороны зарекомендовали себя при применении в узлах авиационной техники, топливных элементах, прокладках, швах и т.д.
Ингибиторы коррозии
Неорганические
Органический
Фосфат цинка;
Тетраоксихромат цинка
Хромат циклогексиламин (ХЦА)
1%
2%
3%
Вулканизующая паста, содержащая с ингибитор коррозии
Для проведения испытаний изготовили 4 варианта герметика с различными ингибиторами коррозии и без них. Ингибиторы коррозии вводились в состав герметика в количестве 0,1, 0,5, 1 и 2% от общего состава компонентов. Герметик вулканизовали путем смешивания герметизирующей пасты на основе тиокола и вулканизующей пасты на основе MnO2 с последующей выдержкой по «горячему» типу 25°С и 50% влажность – 24 ч., далее 70°С и 10% влажность – 24 ч

## Slide 4
Влияние ингибиторов на микроструктуру среза отвержденных герметиков
4
Микроструктура поверхности герметика : а) х100; б) х1000; в) х5000; г) х10000
а
в
б
г
в
г
б
а
г
в
б
а
а
б
г
в
Герметик без ингибитора
Герметик с тетраоксихроматом цинка
Герметик с фосфатом цинка
Герметик с ХЦА

## Slide 5
Энергодисперсионные спектры поверхности низкотемпературного скола герметика
5
Герметик без ингибитора
Герметик с тетраоксихроматом цинка
Герметик с фосфатом цинка
Герметик с ХЦА

## Slide 6
Многослойная карта рентгеноспектрального микроанализа поверхности низкотемпературного скола герметика
6
Герметик без ингибитора
Герметик с тетраоксихроматом цинка
Герметик с фосфатом цинка
Герметик с ХЦА

## Slide 7
Карты рентгеноспектрального микроанализа распределению по каждому элементу поверхности низкотемпературного скола герметика
7
Герметик без ингибитора
Герметик с тетраоксихроматом цинка
Герметик с фосфатом цинка
Герметик с ХЦА

## Slide 8
Исследование pH водной вытяжки герметика и изменение массы полисульфидного герметика с ингибиторами коррозии после выдержки 90 суток в топливе ТС-1 и дистиллированной воде
8
Состав | Герметик без ингибитора | Герметик с 1% фосфата цинка | Герметик с 1% ХЦА | Герметик с 1% тетраоксихромата цинка
pH-водной вытяжки | 8.10 | 7.40 | 8.15 | 8.10
Водная вытяжка герметика с ингибиторами | мг/л | 
 | ионы хрома | ионы фосфора
Герметик (без ингибитора) | ˂0,001 | ˂0,001
Герметик (с фосфатом цинка) | ˂0,001 | 0,010
Герметик (с тетраоксихроматом цинка) | 0,041 | ˂0,001
Герметик (с ХЦА) | 0,095 | ˂0,001
Установлено, что все варианты герметика не относятся к коррозионно-агрессивным по ГОСТ 9.902-81. Хромат-содержащие ингибиторы незначительно влияют на pH герметика, а ингибитор фосфат цинка снижает pH до 7.40.
Высокое содержание ионов хрома в водной вытяжке герметика с ХЦА связано с хорошей растворимостью ингибитора в воде, тем самым обуславливается эффективный выход ингибитора из состава герметика на поверхность металла с последующей его коррозионной защитой.
Chart: Время, сут
| 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90
ХЦА | 0 | -0.13 | -0.74 | -1.22 | -2.18 | -2.53 | -2.58 | -2.65
Тетраоксихромат цинка | 0 | -0.11 | -0.62 | -0.97 | -1.83 | -2.2 | -2.22 | -2.54
Фосфат цинка | 0 | -0.12 | -0.51 | -1.1 | -1.9 | -2.17 | -2.13 | -2.29
Исходный | 0 | -0.48 | -1.24 | -1.69 | -2.34 | -2.57 | -2.63 | -2.65
Chart: Время, сут
| 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90
ХЦА | 0 | 2.06 | 5.07 | 6.84 | 8.11 | 9.74 | 12.34 | 14.57
Тетраоксихромат цинка | 0 | 1.77 | 4.07 | 5.52 | 6.78 | 8.49 | 10.96 | 13.29
Фосфат цинка | 0 | 1.87 | 3.98 | 5.52 | 6.52 | 8.18 | 10.82 | 13.36
Исходный | 0 | 2.66 | 6.06 | 7.87 | 9.94 | 12.13 | 15.51 | 18.79
Изменение массы полисульфидного герметика с ингибиторами коррозии после выдержки 90 суток в топливе ТС-1 и дистиллированной воде

## Slide 9
Заключение
9
Установлено, что введение ингибитора коррозии меняет структуру полисульфидного герметика, что, вероятно, может оказывать влияние на защитные свойства. В случае с ингибиторами, содержащими хроматы, структура герметика приобретает "нитевидный" вид.
Зафиксировано наличие хрома в составе в свободной форме и, вероятно, возможности его выхода из структуры герметика на защищаемую поверхность.
В случае с ингибитором «фосфат цинка» образуется плотная структура, которая, вероятно, может служить барьером для проникновения влаги на поверхность подложки металла.
В НИЦ «Курчатовский институт»-ВИАМ разработан антикоррозионный герметик марки ВГМ-17 взамен зарубежных аналогов, предназначенный для дополнительной противокоррозионной защиты элементов конструкции летательных аппаратов, в том числе от контактной коррозии.

## Slide 10
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Докладчик:
Макущенко
Иван Сергеевич