## Slide 1: Изучение концентрационных зависимостей диффузионных характеристик атомов в системе Fe-Ni методами компьютерного моделирования
Г. В. Сергеев1, А. В. Назаров 1,2
1Национальный Исследовательский Ядерный Университет, МИФИ, Москва, Россия
2Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Notes: Добрый день и тд.

## Slide 2
Целью данной работы является получение зависимости диффузионных характеристик от состава, для системы Fe-Ni, для последующего их использования при многомасштабном моделировании взаимной диффузии и диффузионных фазовых превращений в этом сплаве.
Особенности:
Применение модифицированного метода молекулярной статики*.
Использование многочастичных EAM потенциалов**.
*Valikova I. V., Nazarov A. V. Simulation of characteristics determining pressure effects on self-diffusion in BCC and FCC metals //The Physics of Metals and Metallography. – 2010.
**Bonny G., Castin N., Terentyev D. Interatomic potential for studying ageing under irradiation in stainless steels: the FeNiCr model alloy //Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. – 2013.

## Slide 3: Модель
I – расчетная ячейка
II – атомы, которые погружены в упругую среду III – атомы сферического слоя, с помощью которых определяется константа C
В этой работе использовалась модель в которой реализуется модифицированный метод молекулярной статики*
Релаксация атомов I зоны
Расчёт смещений атомов II зоны
Расчёт константы С, используя смещения атомов сферического слоя III
Таким образом, структура основной расчётной ячейки и смещения для атомов упругой зоны определяются самосогласованным образом, в ходе следующей итерационной процедуры: 1) смещение атомов в III зоне 2) вариация координат атомов РЯ и 3) расчёт константы С.
Notes: В МММС расчётная окружена атомами, которые погружены в упругую среду. Смещения этих атомов – находятся с помощью решений уравнений теории упругости с предположением, что они находятся на большом расстоянии от дефекта, а положения атомов в расчётной ячейки определяются с помощью вариационной процедуры. После релаксации атомов расчётной ячейки можно получить смещения для атомов шарового слоя и на основании этого рассчитать константу С. Далее можно рассчитать смещения атомов упругой зоны. Таким образом, структура основной расчётной ячейки и смещения для атомов упругой зоны определяются самосогласованным образом.
В МММС расчётная окружена атомами, которые погружены в упругую среду. Смещения этих атомов – 𝒖 ⃗ находятся с помощью решений уравнений теории упругости с предположением, что они находятся на большом расстоянии от дефекта, а положения атомов в расчётной ячейки определяются с помощью вариационной процедуры.
Мы используем многочастичные потенциалы. Которые представляют собой набор функций для описания взаимодействия атомов разного сорта. Так же мы используем модель усреднённого атома для получения концентрационной зависимости диффузионных характеристик.

## Slide 4: Результаты моделирования для системы Fe-Ni
Зависимость энергии образования вакансии от состава
Зависимость активационного барьера при скачках атома определённого сорта в вакансию от состава
– энергия системы с дефектом и без
– энергия, приходящаяся на атом
– энергия системы, где перетаскиваемый атом находится в седловой позиции
Notes: В самом начале получались значения параметра решетки от концентрации. Параметр решетки определялся из условия минимума энергии идеальной системы. Далее в центре РЯ ячейки создавалась вакансия путём удаления центрального атома на бесконечность, проводилась релаксация РЯ с помощью МММС. Далее зная новое состояние с минимальной энергий можно определить энергию образования вакансии.
Всё это повторялось с шагом по концентрации в 0.01.
Параметр решетки меняется немного, изменение энергии образования существенно, то и то нелинейно.

## Slide 5: Результаты моделирования для системы Fe-Ni
Зависимость коэффициентов диффузии от состава
Активационные барьеры сильно зависят от состава, обладают максимумом в области Fe40Ni60. Коэффициенты диффузии имеют минимум в области Fe32Ni68.
Полученные зависимости диффузионных характеристик от состава на атомном уровне необходимы для дальнейшего моделирования диффузионных процессов в сплавах на макроуровне.
Notes: В самом начале получались значения параметра решетки от концентрации. Параметр решетки определялся из условия минимума энергии идеальной системы. Далее в центре РЯ ячейки создавалась вакансия путём удаления центрального атома на бесконечность, проводилась релаксация РЯ с помощью МММС. Далее зная новое состояние с минимальной энергий можно определить энергию образования вакансии.
Всё это повторялось с шагом по концентрации в 0.01.
Параметр решетки меняется немного, изменение энергии образования существенно, то и то нелинейно.

## Slide 6: Выводы
Модель для чистых металлов обобщена на случай бинарных сплавов.
Рассчитаны зависимости энергии образования вакансии и высоты потенциального барьера для атомов железа и никеля от состава.
Получены коэффициента диффузии, как функции состава для системы Fe–Ni.