## Slide 1: АДСОРБЕНТЫ ИЗ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
Цветнов М.А., Арефьева О.Д., Кондриков Н.Б.
Дальневосточный Федеральный университет, 690922, Россия, г. Владивосток, п. Аякс, 10; tsvetnov.ma@dvfu.ru

## Slide 2: Использование материалов растительного происхождения, накапливающихся в значительном количестве в виде отходов для производства сорбентов, позволит совместить ликвидацию отходов сельскохозяйственного производства с природоохранной деятельностью.
Целью настоящей работы являлось - исследовать сорбционные свойства 3 – х образцов сорбентов, полученных на основе обработанной рисовой шелухи (РШ) в сравнении с березовым активированным углем (БАУ). Для чего решались задачи – по определению поглотительной способности образцов РШ, удельной поверхности, сорбционной емкости по метиленовому голубому.

## Slide 3: Свойства метиленового голубого
характеристика | величина
молярная масса | 409,5
площадь молекулы, м2 | (175—200)*10-20
молярный объем, см3/моль | (4,3—4,2)*102
молярный объем в микропорах , см3/моль | 3,7*102
растворимость Сs, ммоль/л | 33,2±0,6

## Slide 4: Свойства угля угля БАУ
Характеристика | величина
Vми, микропор, см3/г | 0,22-0,25
Vме, мезопор, см3/г | 0,08 – 0,1
Vма, макропор, см3/г | 1,35 – 1,45
VΣ, cуммарный, см3/г | 1,6
Удельная площадь, м2/г | 600

## Slide 5: Физико-химическая характеристика сорбентов из рисовой шелухи
Образец | Состав | Получение | Содержание (%) | 
 |  |  | SiO2 | C
ЗРШ | SiO2+nC | Обжиг на воздухе при 650 °С | 95,0 | 2,0
ТШР |  | Термолиз при недостатке воздуха | 50,5 | 48,5
ВДУ | С | Обработка ТШР плавиковой кислотой с последующей сушкой | - | 100

## Slide 6: Расчет адсорбции
где, Сисх исходная концентрация толуола (ммоль/л);
Сравн  равновесная концентрация толуола (ммоль/л);
m  масса навески сорбента (г);
Vраств  объем равновесного раствора (20 мл);
Гi  адсорбция.

## Slide 7: Адсорбция метиленового голубого на БАУ

## Slide 8: Адсорбция метиленового голубого на ЗРШ

## Slide 9: Адсорбция метиленового голубого на ТШР

## Slide 10: Адсорбция метиленового голубого на ВДУ

## Slide 11: Коэффициент достоверности аппроксимации экспериментальных изотерм сорбции теоретическими уравнениями
Сорбент | Ленгмюр | Фрейдлих | Дубинин
БАУ | 0,67 | 0,32 | 0,37
ЗРШ | 0,04 | 0,33 | 0,29
ТШР | 0,75 | 0,57 | 0,59
ВДУ | 0,95 | 0,99 | 0,99

## Slide 12: Фронтальная кривая насыщения ЗРШ метиленовым голубым (С=0,01875 г/л)

## Slide 13: Фронтальная кривая насыщения ЗРШ метиленовым голубым (С=0,0375 г/л)

## Slide 14: Фронтальная кривая насыщения ЗРШ метиленовым голубым (С=0,075 г/л)

## Slide 15: Фронтальная кривая насыщения ЗРШ метиленовым голубым (С=0,15 г/л)

## Slide 16: Фронтальная кривая насыщения ТШР метиленовым голубым (С=0,01875 г/л)

## Slide 17: Фронтальная кривая насыщения ТШР метиленовым голубым (С=0,0375 г/л)

## Slide 18: Фронтальная кривая насыщения ТШР метиленовым голубым (С=0,075 г/л)

## Slide 19: Фронтальная кривая насыщения ТШР метиленовым голубым (С=0,15 г/л)

## Slide 20: Фронтальная кривая насыщения ВДУ метиленовым голубым (С=0,01875 г/л)

## Slide 21: Фронтальная кривая насыщения ВДУ метиленовым голубым (С=0,0375 г/л)

## Slide 22: Фронтальная кривая насыщения ВДУ метиленовым голубым (С=0,075 г/л)

## Slide 23: Фронтальная кривая насыщения ВДУ метиленовым голубым (С=0,15 г/л)

## Slide 24: Фронтальная кривая насыщения угля БАУ метиленовым голубым (С=0,01875 г/л)

## Slide 25: Фронтальная кривая насыщения угля БАУ метиленовым голубым (С=0,0375 г/л)

## Slide 26: Фронтальная кривая насыщения угля БАУ метиленовым голубым (С=0,075 г/л)

## Slide 27: Фронтальная кривая насыщения угля БАУ метиленовым голубым (С=0,15 г/л)

## Slide 28: Как видно, из представленных графиков, с увеличением концентрации питающего раствора, объем до проскока уменьшается. Для ЗРШ при увеличении концентрации метиленового голубого от 0,01875 г/л до 0,15 г/л объем полностью очищенного раствора уменьшается со 135 до 45 мл, для ТШР с 240 до 24 мл, ВДУ со 154 мл до 28 мл и для угля БАУ с 228 мл до 12 мл. Объем до проскока при различных концентрациях метиленового голубого увеличивается в ряду образцов:
0,01875 г/л: ЗРШ < ВДУ < БАУ < ТШР
0,0375 г/л: ЗРШ < ВДУ ~БАУ< ТШР
0,075 г/л: ВДУ < ЗРШ < ТШР ~ БАУ
0,15 г/л: ЗРШ-1~БАУ < ТШР < ВДУ

## Slide 29: Выводы
1. В статических условиях исследована сорбция метиленового голубого на образцах из обработанной рисовой шелухи ЗРШ, ТШР, ВДУ в сравнении с углем БАУ.
2.Проверена коррелированность полученных изотерм сорбции с уравнениями Ленгмюра, Фрейндлиха и Дубинина.
3.Образец ВДУ может быть рекомендован для использования при адсорбции метиленового голубого в статических условиях.
4. В динамических условиях исследовано сорбционное поведение сорбентов из рисовой шелухи в сравнении с углем БАУ
5. Определено, что защитное действие образца ТШР превышает таковое для БАУ, а также для образцов ЗРШ и ВДУ.

## Slide 30: Спасибо за внимание!