## Slide 1
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ С ДИФФУЗИОННЫМ ОКСИДНЫМ СЛОЕМ
E. A. Чекалова, A. В. Журавлёв, В.В. Овчинников
MOSCOW Polytechnic University

## Slide 2
Пуансон и матрица из инструментальной штамповой стали 5ХНМ для получения изделия
Химический состав стали 5ХНМ (масс.%)
C |  | Cr | Cu | Fe | Mn | Mo | Ni | P | S | Si
0,5–0,6 |  | 0,7–1,0 | ≤0,30 | Ост. | 0,2–0,5 | 0,20–0,30 | 1,2–1,6 | ≤0,030 | ≤0,030 | 0,2–0,5
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ С ДИФФУЗИОННЫМ ОКСИДНЫМ СЛОЕМ

## Slide 3
КИНЕТИКА ИЗНАШИВАНИЯ ПУАНСОНА ИЗ СТАЛИ 5ХНМ
Помимо затупления режущих кромок имеются и другие поломки, и сколы пуансона при штамповочном производстве:
1. Выпуклости и вмятины.
2. Заусенцы.
3. Следы скольжения.
4. Материал рулона раздавлен или края сморщены.
5. Растрескивание днища.
6. Царапины.
7. Морщины на боковой стенке.
ИЗНОС

## Slide 4
Оборудование для синтеза диффузионного дискретного оксидного слоя
Физико-химическая модель формирования диффузионного дискретного оксидного слоя
ФОРМИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОГО ДИСКРЕТНОГО ОКСИДНОГО СЛОЯ

## Slide 5
ФОРМИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОГО ДИСКРЕТНОГО ОКСИДНОГО СЛОЯ

## Slide 6
Микроструктура стали 5ХНМ после обработки холодной плазмой коронного разряда (х200)
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕХНОСТИ ПОСЛЕ УПРОЧНЕНИЯ
Внешний вид инструментальной штамповой стали 5ХНМ

## Slide 7
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Результаты определения микротвердости образцов стали 5ХНМ до и после обработки холодной плазмой коронного разряда
Марка стали | Микротвердость HV100 |  |  | 
 | До обработки | После обработки |  | 
 |  | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3
5ХНМ | 244 | 415 | 399 | 408
Слой оксидов никеля на поверхности стали 5ХНМ после обработки холодной плазмой коронного разряда

## Slide 8
Дорожка трения на поверхности образца стали 5ХНМ, подвергнутой обработке холодной плазмой коронного разряда
Результаты определения коэффициента трения и массового износа образцов стали 5ХНМ до и после обработки холодной плазмой коронного разряда
Образец | Коэффициент трения | Массовый износ, мг на 100 м пути трения
В исходном состоянии | 0,52–0,55 | 1,62–1,81
После обработки холодной плазмой коронного разряда | 0,45–0,47 | 0,45–0,52
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

## Slide 9
Chart: Вариант обработки
| 1 | 2
N, циклов | 1495 | 3022
Работоспособность пуансона и матрицы из стали 5ХНМ без обработки (1) и после обработки холодной плазмой коронного разряда (2)
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ С ДИФФУЗИОННЫМ ОКСИДНЫМ СЛОЕМ

## Slide 10
Выводы:
1. Фазовый состав и структура синтезируемого поверхностного оксидного слоя определяется во многом химическим составом стали, служащей подложкой. Наличие поверхностного оксидного слоя способствует снижению коэффициента трения стали 5ХНМ.
2. При обработке стали 5ХНМ холодной плазмой коронного разряда сохраняется микроструктура стали 5ХНМ до обработки.
3. При обработке стали 5ХНМ холодной плазмой коронного разряда на поверхности образца формируется оксидный слой на базе оксидов никеля и хрома, преимущественно кристаллического строения. Под ним располагается слой гематита образуется слой магнетита (Fe3O4) с вкраплениями оксида молибдена. Еще глубже располагается слой вюстита (FeO) в виде тонкой дискретной эпитаксиальной плёнки.
4. Работоспособность пуансона и матрицы из стали 5ХНМ после обработки холодной плазмой коронного разряда возросла в 2 раза по отношению к исходной матрице и пуансону.

## Slide 11
Спасибо за внимание!