## Slide 1
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА
(МИИТ)
Май 2025
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ НАБОРА ПРОЧНОСТИ ФОСФОГИПСА
Международная научно-практическая конференция «Материаловедение, формообразующие технологии и оборудование 2025»
Секция
«Строительные материалы: структура, свойства, технологии, оборудование»
А.А. Провоторов, Е.В. Тарарушкин
РУТ (МИИТ)

## Slide 2
Проникновение кислот в подземные воды
[Zhou et al., 2022 (https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107420)]
Проблема накопления отходов фосфогипса
Отвалы фосфогипса
(Московская область, г. Воскресенск)

## Slide 3
Схема утилизации фосфогипса в строительной отрасли
[Zhang et al., 2024 (https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.109734)]
Утилизация фосфогипса в строительной отрасли

## Slide 4
Наличие примесей в фосфогипсе
[Chen et al., 2024 (https://doi.org/10.1021/acs.iecr.4c03674)]
Влияние фосфорных примесей на свойства строительных материалов

## Slide 5
Целью данной работы является исследования кинетики набора прочности фосфогипса.
Исходные материалы для исследования:
отмытый от редкоземельных элементов фосфогипс;
вода;
водофосфогипсовое отношение принято 0.41.
Испытания фосфогипса проводили по требованиям ГОСТ 23789-2018 «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний».
Цель исследования

## Slide 6
Состав отмытого фосфогипса
ИК спектр отмытого фосфогипса
кристаллы β-полугидрата

## Slide 7
Гранулометрический состав отмытого фосфогипса
Sуд=4276 см2/г (ПСХ)
Sуд=9941 см2/г (МЛГ)
Сроки схватывания фосфогипса
Начало схватывания – 8 мин
Конец схватывания – 12 мин

## Slide 8
Эксперимент по кинетике набора прочности фосфогипса
средняя плотность материала;
прочность материала на сжатие;
Срок проведения экспериментов – 2 часа, 1, 3, 7, 28, 45, 60, 90 суток

## Slide 9
Изменение плотности материала

## Slide 10
Кинетика набора прочности фосфогипса
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб

## Slide 11
Выводы
Результаты исследования показали, что по минимальным значениям пределов прочности на сжатие и изгиб фосфогипс соответствует марке Г-2 по ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия».
При исследовании кинетики набора прочности выделено 2 основных этапа набора прочности. Первый этап характеризуется наиболее интенсивным ростом прочностных показателей и испарением воды. На втором этапе также наблюдается потеря воды и рост прочности, но уже менее значительные.
В итоге установлено, что набор прочности и окончание структурообразования у материла заканчиваются примерно на 45 сутки. На это время фосфогипсу присуща марка Г-19.

## Slide 12
Дальнейшие исследования
Оценка влияния P-примесей на ход твердения фосфогипса.
Проведение подобных экспериментов на обычном гипсе (β-полугидрат).
Сравнение результатов экспериментов для гипса и фосфогипса.