## Slide 1
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КМ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОПРОЧНОГО СПЛАВА В95
Авторы:
Курганова Ю.А., Михлик В.М., Говоров М.Д.
2026 г.

## Slide 2: Актуальность
Цель работы :
Разработать технологический подход и получить КМ на основе сплава В95 с равномерным распределением наполнителя. Исследовать влияние наполнителя на основные режимы ТО для сплава В95.
Грищенко Н. А. и др. Механические свойства алюминиевых сплавов. – 2012.

## Slide 3: Матрица
Si | Fe | Cu | Mn | Mg
0,5 | 0,5 | 1,4-2 | 0,2-0,6 | 1,8-2,8
Cr | Zn | Ti | Ni | Примеси, всего
0,1-0,25 | 5-7 | 0,05 | 0,1 | 0,1
3
Температура плавления 585-640℃
Состояние поставки
В95 ГОСТ 4784-2019
Наполнитель
Структура | Общие показатели |  | 
 | Модуль Юнга, ГПа |  | 394
 | Коэффициент линейного расширения |  | 
 | Коэффициент Пуассона |  | 0,17
 | Коэффициент теплопроводности при |  | 261,67
 | Коэффициент термического расширения, |  | 
 | Удельная теплоемкость при |  | 669,89
 | Плотность, г/см³ | 3,21 | 
 | Размер частиц | 82± 10 мкм | 
Структура | Общие показатели |  | 
 | Модуль Юнга, ГПа |  | 394
 | Коэффициент линейного расширения |  | 
 | Коэффициент Пуассона |  | 0,17
 |  |  | 261,67
 |  |  | 669,89
 | Плотность, г/см³ | 3,21 | 
 | Размер частиц | 82± 10 мкм | 
100 мкм
30 мкм
Карбид кремния марки
F240 ГОСТ Р 52381-2005

## Slide 4: Технологическая схема установки для синтеза КМ и совмещения компонентов
Механическая активация порошка
Прокаливание порошка
Смешивание В95 с SiC при температуре 600, нагрев до 720ºС, выдержка 10 минут
Нагрев В95 до твердо-жидкого состояния
Отливка образцов
4
Схема установки для получения КМ
№ п/п |  | Матрица | Весовой процент SiC
1 | В95 | В95 | -
2 | В95+1%SiC | В95 | 1 %
3 | В95+5%SiC | В95 | 5 %
4 | В95+10%SiC | В95 | 10 %

## Slide 5
Микроструктура
без травления
В95 | В95+1%SiC | В95+5%SiC | В95+10%SiC
5
80 мкм
80 мкм
80 мкм
80 мкм
800 мкм
800 мкм
800 мкм
800 мкм
Olympus GX-51

## Slide 6
6
В95+10% SiC литой
СЭМ В95 + 10%SiC
В95+10% SiC после закалки
В95+10% SiC после закалки со старением

## Slide 7
Al | Si | O | Zn | C | Mg | Cu
1
2
1
2
1
2
СЭМ В95+10%SiC

## Slide 8
8
СЭМ В95 + 10%SiC закалка + старение

## Slide 9
Микротвердомер ПМТ-3
9
ГОСТ 9450-60
Влияние SiC на кинетику старения
По результатам испытаний в сплаве В95 после естественного старения наблюдается снижение микротвердости с 125 HV до 90 HV.
Для композиции В95+10%SiC напротив наблюдается увеличение микротвердости после естественного старения с 140 HV до 160 HV.

## Slide 10
Испытание на сжатие образцов после ТО
10
Универсальная испытательная
Машина INSTRON 3382

## Slide 11
Испытание на ударную вязкость после ТО
11
Копер маятниковый
КМ-30
Типовой вид образцов для измерения ударной вязкости

## Slide 12: Выводы
Разработана технологическая схема получения образцов, выбранного состава КМ, а также предложены дальнейшие варианты ее развития
Исследована структура и свойства полученных МКМ. По результатам исследования удалось получить образцы с необходимым количеством SiC (1%, 5%, 10%, 15%, 20%), количество внедренного SiC было подтверждено программным обеспечением SIAMS.
По результатам механических испытаний композит по сравнению с В95 без наполнителя увеличил микротвердость в литом состоянии до 11%, после ТО до 10%, предел прочности до 40%, ударную вязкость до 20%.
Подтверждено влияние наличия SiC на ускорение процесса старения.
12

## Slide 13: Спасибо за внимание

## Slide 14
Al | Zn
Mg | Cu
Символ элемента | Атом. конц. % | Массовая конц. %
Al | 93.9 | 90,31
Zn | 2.29 | 5,3
Mg | 3.28 | 2.83
Cu | 0.69 | 1.56
СЭМ
В95 литой
Phenom XL G2

## Slide 15
Element Symbol | Atomic Conc. | Weight Conc.
Al | 94.49 | 91.76
Zn | 1.63 | 3.83
Mg | 3.36 | 2.94
В95
Element Symbol | Atomic Conc. | Weight Conc.
Al | 72.13 | 64.09
Cu | 8.32 | 17.41
Zn | 3.97 | 8.55
Mg | 6.37 | 5.10
O | 9.21 | 4.85
В95
Element Symbol | Atomic Conc. | Weight Conc.
O | 65.21 | 52.09
Al | 33.15 | 44.67
Mg | 1.09 | 1.32
Zn | 0.37 | 1.22
В95
СЭМ
В95 литой

## Slide 16
В95, x200
Литой
Т2
Естественное старение
ТО сплава В95
200 мкм
200 мкм
200 мкм

## Slide 17
Микротвердомер ПМТ-3
ГОСТ 9450-60