## Slide 1: Микроструктура и свойства сплавов Al-Zr/РЗМ, полученных методом высокоэнергетической механической обработки.
Мочуговский А.Г., Трошкова О.В., Михайловская А.В.
Место проведения (Ялта, ICMSSTE 2026)
Работа выполнена в рамках Гранта РНФ 23-19-00791-П
НИТУ МИСИС, Кафедра металловедения цветных металлов

## Slide 2: Введение
Цель – создание высокопрочных при комнатной и повышенной температурах алюминиевых сплавов композиционного типа, свойства которых обеспечиваются формированием нанострукутрированной матрицы и наноразмерных частиц алюминидов переходных и редкоземельных элементов
Задача исследования – изучить влияние высокоэнерегтической механической обработки и горячего прессования на микроструктуру, растворимость РЗМ в алюминии и механические свойства двухкомпонентных сплавов Al-Zr/РЗМ
2

## Slide 3: Механизмы упрочнения алюминиевых сплавов
Твердорастворный
Дислокационный
Зернограничный
Дисперсионный
Введение
Измельчение зерна (ТМО, ИПД)
Дисперсные частицы интерметаллидов
(Cu, Mg, Si, Zn)
Микродобавки ПМ (Sc, Zr, Mn)
Базовые элементы (Cu, Mg, Zn)
3

## Slide 4: Высокоэнергетическая обработка
Формирование
наноструктурного
состояния
Формирование аномально
пересыщенных
твердых растворов

## Slide 5: Выделение дисперсоидов алюминидов ПМ

## Slide 6: Материалы и методы исследования
Алюминиевые сплавы: Al-1.5ат%Zr, Al-1.5ат%РЗМ, РЗМ =Yb, Er, Y, Ce
Кристаллизация 20 К/с
Михайловская А.В.
Обработка в планетарной мельнице (Retch PM400 )
Стальные шары (20/1), 300 об/мин
Эволюция микроструктуры
Изменение твердости
Эволюция фазового состава и параметра решетки (Al)
Горячее прессование
Анализ механических свойств
Стружка

## Slide 7: Микроструктура сплавов в литом состоянии (СЭМ)

## Slide 8: РФА после высокоэнергетической обработки

## Slide 9: Эволюция структуры и свойств гранул
1.5 ат% (5 мас%)Zr
~0.23 ат% (1.4 мас.%)Er
~0.15 ат% (0.5 мас.%) Y
~0.03 ат% (0.15 мас.%) Yb
Сe?

## Slide 10: ПЭМ структура гранул
Al-Zr
25h
Al-Ce
40h

## Slide 11: ПЭМ структура гранул
Al-Y
10h
Al-Er
10h

## Slide 12: Микроструктура компактов
Er
Al-Ce
Al-Zr
Al-Y
Al-Er
Al-Yb

## Slide 13
Свойства компактированных образцов
Сжатие при 20 °С
Сжатие при 350 °С

## Slide 14: Заключение
Сплавы Al-RE/Zr с суммарным содержанием легирующих элементов 1.5 ат%, полученные кристаллизацией расплава, были подвергнуты обработке в планетарной шаровой мельнице. Структура сплавов после кристаллизации представляла твердый раствор на основе алюминия и частицы фаз кристаллизационного происхождения (типа Al3Zr/RE, Al4RE). С увеличением времени обработки до 10-20 ч, размер гранул уменьшался с нескольких миллиметров до 5-20 мкм, а размеры структурных элементов достигали 5-50 нм, что приводило к росту микротвердости.
По данным рентгеновских методов анализа (РФА и РСА) показано, что частицы фаз кристаллизационного происхождения частично ( для RE) или полностью (для Zr при 1.5ат%) растворяются, что подтверждено данными просвечивающей электронной микроскопии. Рассчитанный параметр решетки твердого раствора на основе алюминия позволяет полагать что растворимость составила ~0.23 ат% (1.4 мас.%)Er, ~0.15 ат% (0.5 мас.%) Y и ~0.03 ат% (0.15 мас.%) Yb.
Полученные наноструктурированные гранулы были подвергнуты горячему изотермическому прессованию при температуре 450 С. Плотность компактов составила 2.8-3.1г/см3 ( в зависимости от сплава) что близко к теоретическому значению. Остаточная пористость компактов составляла 1-3%, микротвердость 300-400НV, предел текучести полученный по результатам испытаний на сжатие достигал 500-800 МПа при комнатной температуре и 300-500 МПа при температуре 350 С.

## Slide 15: Спасибо за внимание!
Ленинский проспект, д. 4 Москва, 119049
mochugovskiy.ag@misis.ru
Работа выполнена в рамках Гранта РНФ 23-19-00791