## Slide 1
Исследование влияния ламинарной структуры на трибологические характеристики многослойных материалов
Поликевич К. Б., Плохих А. И., Захарова С.Д.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

## Slide 2: Схема технологического маршрута получения многослойных материалов
Температура прокатки: 1000 ºC
Микроструктура поперечного сечения многослойного образца а – первый технологический цикл, толщина образца 2 мм; б – второй технологический цикл, толщина образца 10 мм
а)
б)
Возможная структуризация многослойных материалов
Номер цикла | Количество слоев в заготовке, шт. | Толщина заготовки,мм | Толщина единичного слоя,мкм
1 | 100 | 10 | 100
 |  | 2 | 20
2 | 1400-1500 | 10 | 5
 |  | 2 | 1
1

## Slide 3: Материалы и методы исследования
Выбор объектов исследования
Композиции многослойных материалов
Химический состав сталей, входящих в многослойные композиции
Выбор объектов исследования
Материал А | Материал Б
08Х18 | 08Х18Н10
08Х18 | 40Х13
08Х18Н10 | 40Х13
08кп | 08Х18Н10
У8 | 08Х18Н10
У8 | 08Х18
08кп | У8
Сталь | %,по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | С | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | Al | V | S | P | Cu
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более |  | 
08кп | 0,05-0,12 | 0,03 | 0,25-0,5 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | 0,04 | 0,035 | 0,3
У8 | 0,75-0,84 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | 0,2 | 0,25 | - | - | - | - | 0,028 | 0,03 | 0,25
08Х18 | 0,049 | 0,54 | 0,64 | 16,2 | 0,52 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,003 | 0,02 | 0,6
08Х18Н10 | 0,02 | 0,52 | 1,74 | 18,6 | 8,15 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,002 | 0,036 | 0,3
40Х13 | 0,35-0,44 | 0,6 | 0,6 | 12-14 | 0,6 | - | - | - | - | 0,025 | 0,025 | -
2
Азотирование
Газовая среда
Температура процесса 540 оС,
Степень диссоциации аммиака:
20 -40 %,
Продолжительность 45 ч.

## Slide 4
Сравнение параметров диффузионных слоев после газового азотирования для композиции 08Х18+08Х18Н10 после 1 и 2 технологического циклов
h=
130 мкм
h=180 мкм
h=200 мкм
Толщина ламинарного слоя 100 мкм
Толщина ламинарного слоя 20 мкм
Толщина ламинарного слоя 5 мкм
Толщина ламинарного слоя 1 мкм
h=250 мкм
1 технологический цикл
2 технологический цикл
3
200 мкм
100 мкм
100 мкм
200 мкм
10 мкм
Преимущественная межслойная диффузия

## Slide 5
У8+08Х18Н10
08Х18+08Х18Н10
Влияние толщины ламинарного слоя многослойного материала на глубину диффузионного слоя
4

## Slide 6: Возможное применение многослойных материалов
Вставка для фрезы
Направляющие
N
Схема поверхности зуба элемента зацепления
5

## Slide 7
Триботехнические испытания
Индикатор часового типа
Датчик линейного перемещения
ЛИР17
Общий вид модернизированной
машины Шкода-Савина
6

## Slide 8: Определение триботехнических характеристик
Используя значение линейного заглубления h, возможно определить
Объемный износ
Интенсивность изнашивания
Скорость изнашивания
SABC = R2arccos(1-h/R) - (R-h)((2Rh-h2))1/2
V = Sb - объемный износ, мм3
где b - ширина диска
I = V/l, мм3/м
l - путь трения
l =2ПR∙t∙ω
ω - угловая скорость вращения
диска, c-1
t - время испытания
l - путь трения
I, мм3/м
V, мм3
Построить кривую изнашивания в
различных координатах
Чертеж диска
Напряжения в зоне контакте
σ = F/S, МПа
7

## Slide 9: Методика проведения испытаний для определения триботехнических характеристик
Испытания проводились на многослойных материалах после газового азотирования при нагрузке 5, 10, 15 кг в среде 0,5 % раствора KCrO4 в дистилированной воде
8
Диск из ВК8
*изображение микроструктуры увеличено

## Slide 10
9
Сравнительный анализ объемного износа промышленно используемых сталей и многослойных металлических материалов

## Slide 11
Сравнительный анализ объемного износа промышленных сталей и многослойных металлических материалов после азотирования
10
Объемный износ многослойных материалов приведен в направлении испытания перпендикулярно слоям
Профиль контртела
Микроструктура композиции У8+08Х18Н10 в зоне контакта при приложении нагрузки параллельно слоям
Композиция | Количество фазы, % масс. |  |  |  | 
 | Fe-α | Fe-γ | СrN | Fe4N | Cr23C6
08Х18Н10+08Х18 | 73,2 | 22,8 | 4,0 | - | -
У8+08Х18Н10 | - | - | 10,1 | 61,4 | 28,5
Результаты количественного анализа азотированного слоя
исследуемых композиций

## Slide 12: Возможное применение многослойных материалов
11
Объемный износ многослойных композиций и стали Р6М5
Толщина ламинарного слоя - 5 мкм, направление приложения нагрузки - перпендикуляно слоям

## Slide 13
Выводы:
1. Установлено, что с уменьшением толщины единичного (ламинарного) слоя многослойных материалов происходит увеличение глубины диффузионного слоя. Глубина диффузионного слоя превышает глубину диффузионного слоя на поликристаллических образцах.
2. При проведении сравнительных испытаний на машине Scoda-Savina установлено:
- все образцы композиций многослойных материалов с толщинами ламинарных слоев 5 мкм имеют большую износостойкость (меньший объемный износ) по сравнению с образцами композиций с толщинами слоев 100 мкм.
- сравнительные испытания образцов стали 03Х11Н10М2Т после азотирования и объемной обработки и образцов многослойных материалов композиции 08Х18Н10+08Х18 с толщинами ламинарных слоев 5 мкм показали, что износостойкость многослойных материалов более чем в 4 раза превосходит свойства указанной стали.
- сравнительные испытания образцов сталей 15Х12Н2МВФАБ, 38Х2МЮА, 15Х16К5Н2МВФ после азотирования и объемной обработки и образцов многослойных материалов композиций У8+08Х18, У8+08Х18Н10 с толщинами ламинарных слоев 5 мкм показали, что многослойные материалы превышают износостойкость рассмотренных сталей не менее чем в 2 раза.
12

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ