## Slide 1
Моделирование релаксации поляризации твердого электролита LiPON в области низких температур
Modeling of polarization relaxation of solid electrolyte LiPON in the low temperatures range
Новожилова А.В., Рудый А.С., Торцева Ю.С.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. П.Г.ДЕМИДОВА

## Slide 2: Экспериментальная часть
Рис. 1. Схема стенда для исследования разрядных характеристик тестовых структур.
Пунктирным контуром выделена эквивалентная схема структуры Pt/LiPON/Pt
Тестовые структуры SiO2/Pt/LiPON/Pt/Ti/SiO2/Si (далее Pt/LiPON/Pt) были изготовлены методом магнетронного распыления на установке SCR-651 “Tetra”.
Толщина слоя LiPON составляла 1 мкм, а площадь под платиновыми контактами - 88 мм2.
Ионная проводимость тестовой структуры исследовалась методом разряда через прецизионные сопротивления различного номинала при разных температурах.
Схема измерительного стенда представлена на рис.1.
На этапе заряда структуры были определены значения тока утечки:
и сопротивления утечки:

## Slide 3
Наличие утечки означает, что на электродах имеет место фарадеевский процесс, в результате которого концентрация нейтрального лития в прикатодной области растет. Это приводит к диффузии лития в область анода, где происходит окисление (ионизация) лития, после чего под действием электрического поля ионы вновь дрейфуют в сторону катода и процесс повторяется (рис. 2).
Рис. 2. Схема тока утечки, возникающего в процессе зарядки структуры Pt/LiPON/Pt
Рис. 3. Временная зависимость напряжения на структуре Pt/LiPON/Pt в режиме зарядки в диапазоне температур от –50 до 25 ° C

## Slide 4
На этапе разряда обкладки структуры Pt/LiPON/Pt переключались на прецизионное сопротивление Rld, и регистрировалось падение напряжения на нагрузке UC(t). Измерения проводились в интервале температур -50С25 С (рис. 4).
Рис. 4. Временная зависимость напряжения на контактах структуры Pt/LiPON/Pt при разряде через сопротивление нагрузки 10 кОм при различных температурах
При температурах порядка -20С становятся сопоставимы ток свободных (сторонних) зарядов и ток связанных зарядов. А при -50С ток переноса снижается до уровня шумов.
Поэтому в математической модели рассматривался ток смещения ID(t), а не ток переноса.
Временная зависимость падения напряжения на внешней нагрузке будет описываться выражением:

## Slide 5
На рисунке 5 приведены экспериментальные и теоретические зависимости от времени падения напряжения на сопротивлении при разряде тестовой структуры.
Расчёты выполнены для следующих параметров модели:
Рис. 5. Экспериментальные (сплошные линии) и теоретические (пунктирные линии) зависимости падения напряжения на сопротивлении Rld = 10 кОм при разряде структуры Pt/LiPON/Pt.
Кривая 1 – t = -22C,  = 410-5с; кривая 2 - t = -34C,  = 410-7с

## Slide 6: Заключение
Предлагаемая модель релаксации поляризации в области низких температур предназначена для объяснения особенностей экспериментальных кривых. Сама модель является максимально упрощенной. Так, все параметры модели полагаются сосредоточенными, рассматриваются только два механизма релаксации поляризации и не учитываются нелинейные эффекты, которые неизбежны в столь сильно неравновесной системе.
Модель релаксации поляризации твердого электролита LiPON объясняет главную особенность экспериментальных кривых – скачкообразный спад тока разряда за относительно короткий промежуток времени и последующее монотонное убывание тока.
В рамках предложенной модели такое поведение разрядной кривой объясняется вкладом тока связанных зарядов, который при низких температурах сопоставим с током поляризации.
Судя по экспериментальным кривым, имеется еще один механизм поляризации, обусловленный локализованными ионами. На это указывает плавный спад на начальном участке кривой разряда при температуре -22°С. Этот механизм дает вклад в поляризацию, промежуточный между свободными и связанными зарядами. Очевидно, что с понижением температуры вклад прыжковой проводимости в поляризацию снижается, на что указывает уменьшение p на два порядка. Существенно, что остальные параметры модели при понижении температуры изменений не претерпевают.
Благодарности
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-32-90112.
Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Диагностика микро- и наноструктур».