## Slide 1
Прямой одностадийный плазмохимический синтез пленок As-S, легированных иттербием
к.ф.-м.н. Кудряшов Михаил Александрович
Институт физико-химических технологий и материаловедения
Кафедра «Нанотехнологии и биотехнологии»

## Slide 2
ВВЕДЕНИЕ
Rare‐earth‐incorporated low‐dimensional chalcogenides: Dry‐method syntheses and applications / Z. Zhang H. Zhao, C. Zhang, F. Luo, Y. Du // InfoMat. – 2020. – V. 2, №3. – P. 466–482.
Магнетронное распыление;
Импульсное лазерное распыление;
Имплантация ионов редкой земли;
Формирование пленок из растворов прекурсоров;
Термическое соиспарение

## Slide 3
Цель работы:
Синтез аморфных пленок системы As-S, легированных иттербием, в условиях низкотемпературной неравновесной плазмы с использованием в качестве прекурсоров моносульфида мышьяка и высокочистых элементарных иттербия и серы, а также выявление особенностей структурных и оптических свойств полученных образцов.

## Slide 4
Методика получения образцов As-S:Yb
Температуры источников:
Т (As4S4) = 350 ºC
Т (S) = 130 ºC
Т (Yb) = 600-700 ºC
P = 0.1 Торр
V = 50 мл/мин
f = 40 МГц

## Slide 5
Эмиссионные спектры As4S4 + S и Yb в аргоне
As4S4 + e → 2[As2S2]*
[As2S2]* → S2* + As2*
As2* + e → 2As* + e
S8 + e → 4S2* + e
e– + S2 → [S2]-
2As* + [S2]- → [As2S2]-
[As2S2]- + As2S2 + … → (As2S2)n-
2[As2S2]* + S2* → 2As2S3

## Slide 6
Эмиссионные спектры и изображения СЭМ
Yb + e → Yb* + e
2Yb* + S2* → 2YbS
4Yb + 3S2* → 2Yb2S3
1 ат% Yb
7 ат% Yb

## Slide 7
Оптические свойства As-S:Yb
Спектры ФЛ
Спектры пропускания
Спектры КРС

## Slide 8
Впервые метод PECVD использован для прямого одностадийного синтеза халькогенидных пленок As-S, легированных иттербием с концентрацией от 1 до 7 ат.%.
Добавление иттербия в образец As40S60 приводит к образованию структурных единиц сульфида иттербия Yb2S3 за счет замещения мышьяка в структурных фрагментах AsS3/2.
С увеличением содержания иттербия оптическая ширина запрещенной зоны уменьшается с 2.54 до 2.00 эВ.
Введение иттербия в систему As-S приводит к появлению фотолюминесценции в диапазоне 930-1030 нм.
Выводы:

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!