## Slide 1: Плазмохимическое осаждение слоев оксида галлия окислением галлия в водородно-кислородной смеси
Логунов А.А., Мочалов Л.А., Кудряшов М.А.
Кафедра «Нанотехнологии и биотехнологии» НГТУ им.Р.Е. Алексеева

## Slide 2: Цели проекта
Создание уникальной экспериментальной установки для синтеза тонких пленок оксида галлия
Плазмохимический синтез тонких пленок оксида галлия
Исследование физико-химических свойств Ga2O3
Создание экономически обоснованного, технически более совершенного и масштабируемого подхода к производству современных полупроводниковых материалов

## Slide 3: Применение Ga2O3

## Slide 4: Полиморфные модификации

## Slide 5: Научная новизна
PECVD метод

## Slide 6: Оптический эмиссионный спектр

## Slide 7: Зависимость морфологии поверхности пленок оксида галлия от мощности плазменного разряде
20W
70 W
30W
50W

## Slide 8: Влияние температуры подложки на морфологию поверхности пленок оксида галлия
350 °C
450 °C
550 °C

## Slide 9: Дифрактограммы пленок оксида галлия, полученных на c-сапфире при различных мощностях плазмы

## Slide 10: Дифрактограммы пленок, полученных при различных температурах подложки на c-сапфире

## Slide 11: Выводы
Разработан новый плазмохимический метод гетероэпитаксиального синтеза тонких пленок β-Ga2O3
Проведена оптическая эмиссионная диагностика плазменного разряда при различных соотношениях веществ в газовой фазе, а также при различных значениях мощности генератора
Исследовано влияние температуры подложки и мощности разряда на структуру слоев β-Ga2O
Показана принципиальная возможность получения эпитаксиальных слоев в условиях гетероэпитаксиального роста с использованием предложенного метода

## Slide 12: Спасибо за внимание!
к.х.н. Логунов Александр Александрович
Кафедра «Нанотехнологии и биотехнологии», НГТУ им.Р.Е. Алексеева
Телефон +7 920 298 01 33
mochalovleo@gmail.com