## Slide 1: НЕАВТОКЛАВНЫЙ ЗОЛОНАПОЛНЕННЫЙ ПОРИСТЫЙ БЕТОН ДЛЯ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
БЕЛОВ Владимир Владимирович
Доктор технических наук, профессор, советник РААСН
Заведующий кафедрой «Производство строительных изделий и конструкций»
КУЛЯЕВ Павел Викторович
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Конструкции и сооружения»
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Международная научно-практическая конференция «Материаловедение, формообразующие технологии и оборудование 2021» (ICMSSTE 2021)
Май 2021, 17-20

## Slide 2
НЕАВТОКЛАВНЫЙ ЗОЛОНАПОЛНЕННЫЙ ПОРИСТЫЙ БЕТОН (НЗПБ)
Тяжелые бетоны
Снижение веса конструкций
Сохранение конструктивной прочности
Повышение энергоэффективности конструкций
Экологичность и безотходность
Снижение себестоимости
Легкие бетоны (пенобетон и газобетон)
Технологичность производства
Эффективность конструкционного газобетона

## Slide 3: Экспериментальные исследования
Сырьевые компоненты
Портландцемент CEM I 42.5
Газообразователь (алюминиевая пудра)
Суперпластификатор СП-1
Золошлаковая смесь (зола гидроудаления Тверской ТЭЦ-4)
Известь

## Slide 4
Параметры проведения нелинейного трехфакторного эксперимента
Переменные факторы |  | 
Компонент | Диапазон изменения | Изменения
Массовая доля золы, З/(З+П) | 0 | 0,6
Доля газообразователя в массе цемента, А/Ц | 0,0007 | 0,0011
Водоцементное отношение, В/Ц | 0,57 | 0,69
Постоянные факторы |  | 
Отношение цемента к заполнителю по массе, Ц/(З+П) | 1:2,3 | 
Суперпластификатор СП-1 | 1,5% | 
Отношение извести к цементу по массе, И/Ц | 0,1 | 
Температура воды затворения | 60-65 ⁰С | 

## Slide 5
Значения переменных факторов для оптимального состава НЗПБ при максимальном коэффициенте конструктивного качества
Переменные факторы | 
Компонент | Значения
Массовая доля золы З/(З+П) | 0,465
Доля газообразователя в массе цемента А/Ц | 0,00084
Водоцементное отношение В/Ц | 0,57
Предел прочности Rc, МПа | 15,2
Средняя плотность бетона γ0, кг/м3 | 1600
ККК= Rc/γ0

## Slide 6
Экспериментальная установка
Пружинная установка для испытаний контрольных образцов – призм на длительное сжатие
Загружение производилось в возрасте 28, 90 и 200 суток
время выдержки образцов – 7 суток

## Slide 7: Прочностные и деформативные характеристики бетона при кратковременных испытаниях на сжатие бетонных кубов и призм
Возраст бетона , сут. | Кубиковая прочность Rс , МПа | Призменная прочность Rb , МПа | Модуль упругости Eb , МПа
7 | 7,7 | - | -
14 | 11,8 | - | -
28 | 15,2 | 11,4 | 2104
45 | 15,5 | - | -
60 | 15,8 | - | -
90 | 15,9 | 11,9 | 2,04104
120 | 16,1 | - | -
150 | 16,25 | - | -
200 | 16,4 | 12,1 | 2,05104

## Slide 8
Деформации
Напряжения
с, МПа
0
2
4
6
8
10
12
14
1
2
, %
Развитие деформаций в бетоне призм при испытаниях на сжатие в различных возрастах

## Slide 9
ВЫВОДЫ
Полученный бетон класса B15 с призменной прочностью 11,4 МПа и средней плотностью 1600 кг/м3 является эффективным материалом для применения в несущих и ограждающих железобетонных конструкциях.
При использовании неавтоклавного золопористого бетона вес конструкции может быть уменьшен на 40% по сравнению с элементами из тяжелого бетона

## Slide 10: Спасибо за внимание БЕЛОВ Владимир Владимирович Куляев Павел Викторович Тверской Государственный Технический Университет 170026, Россия, Тверь, наб. Аф. Никитина, 22 ТвГТУ Тел. : (4822) 78-22-69 E-mail: vladim-bel@yandex.ru