## Slide 1: Обоснование температуры пропитки для древесины
Научный руководитель
д-р. техн. наук, профессор А.М. Газизов
Уфа, 2021
Э.Г. Самосенко

## Slide 2
Цель работы:
РЕШАЕМЫЕ Задачи:
1. Провести теоретические исследования по применению способов пропитки огнезащитным составам, обосновать выбор и применение МИГ-09, а также режимов пропитки для снижения пожарной опасности деревянных конструкций;
2. Исследовать характеристики образцов путем изменения температурного режима пропитки;
3. Провести огневые испытания по определению класса пожарной опасности образцов с глубокой пропиткой различными способами.
Cнижение пожарной опасности деревянных конструкций путем пропитки огнезащитными составами с сохранением эксплуатационных показателей и долговечности деревянных конструкций

## Slide 3
1. Экспериментально установлено, что антисептик «МИГ-09» Биопирен, обладает способностью проникновения пропитки в структуру древесины при различных температурных режимах, что влияет на толщину исходного покрытия (пропитки);
2. Доказано, что при определенной температуре пропитки снижается интенсивность процесса обугливания и температурного прогрева древесины, что положительно сказаться на повышении огнезащиты деревянных конструкций.
Новизна работы:

## Slide 4: Пропитка образцов

## Slide 5
Результаты влияния температуры пропитки на общее поглощение антипирена МИГ-09
Chart: 
| 1*, 46 С | 2*, 46 С | 3*, 46 С | 4**, 41 С | 5**, 41 С | 6**, 41 С | 7***, 36 С | 8***, 36 С | 9***, 36 С | 10****, 31 С | 11****, 31 С | 12****, 31 С | 13*****, 26 С | 14*****, 26 С | 15*****, 26 С
Пропитка в 1 этап | 14.08 | 72.4 | 18.8 | 51.92 | 76.48 | 77.12 | 39.12 | 62.72 | 29.04 | 25.12 | 41.28 | 60.72 | 48.24 | 31.44 | 27.84
Пропитка в 2 этапа | 49.12 | 47.12 | 9.68 | 74.32 | 25.92 | 64.96 | 11.68 | 53.52 | 35.84 | 162.4 | 129.12 | 79.84 | 117.52 | 108.32 | 143.36
* древесина, пропитанная составом 1, 46 оС;
** древесина, пропитанная составом 2, 41 оС;
*** древесина, пропитанная составом 3, 36 оС;
**** древесина, пропитанная составом 4, 31 оС;
***** древесина, пропитанная составом 1, 26 оС.

## Slide 6: Общие выводы
1. При пропитке в один слой наилучший температурный режим пропитки антипиреном МИГ-9 составляет 41оС. А при пропитке в 2 слоя необходимо проводить процесс при температуре ближе к комнатной (26оС).
2. При обработке древесины огнезащитным составом при высокой температуре можно добиться глубокого впитывания состава в древесину независимо от породы древесины, чем суше древесина, тем глубже идет проникновение и закоксовывание древесных пор, что не позволяет окислителю (кислороду) проникать внутрь древесины, и тем самым предотвращая процесс горения. Если изделие пропитано в несколько слоев, защитный слой увеличивается не за счет налипания, а за счет впитывания и создания целостной защитной «стенки» при этом качество изделия не меняется.
3 Было доказано, что повышение группы огнезащитной эффективности достигается: при одноэтапной пропитке до II группы огнезащитной эффективности, при двухэтапной вплоть до I группы огнезащитной эффективности.
4. Результаты проведенных исследований пожароопасных свойств выявили, что применение антипирена МИГ-9 для повышения огнезащиты деревянных конструкций так же позволяет улучшить его класс конструктивной пожарной опасности до класса К1, и класса опасности материалов на которые он наносится до класса КМ2.
.

## Slide 7: Спасибо за внимание!