## Slide 1: ICMSSTE 2021
«Технологические аспекты получения стекломатриц температуроустойчивых ситалловых покрытий на основе вторичных продуктов промышленности»
Авторы:
Лазарева Е.А.¹,
Минько Н.И.²,
Лазарева Г.Ю.¹
¹Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова
²Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова

## Slide 2: Цели и задачи
Цель:
Совершенствование технологии жаростойких ситалловых покрытий для защиты нихромовых сплавов от высокотемпературной коррозии с применением вторичных продуктов промышленности.
Задачи:
-установить технологические параметры синтеза оптимальных стекломатриц температуроустойчивых покрытий на основе вторичных продуктов промышленности;
-исследовать свойства стекломатриц покрытий на основе вторичных продуктов промышленности;
- разработать режимы термической обработки стекломатриц покрытий на основе вторичных продуктов промышленности.

## Slide 3: Результаты и их обсуждение
Наименование стекла | 300…4000С | 400…5000С | 600…7000С | 700…8000С
1 (ВПАП) |  |  |  | 
 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4
2 (Шлак Новочеркасской ГРЭС) | 500…6000С | 600…7000С | 700…8000С | 700…8000С
 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4
Кристаллизационная способность стекломатриц на основе вторичных продуктов промышленности
Условные обозначения:
ВПАП – вторичный продукт алюминиевого производства;
1-1,1-2; 2-1,2-2 – отсутствие признаков кристаллизации;
1-3; 2-3 - распространение кристаллизации по всему объему стекла (опалесценция);
1-4; 2-4 – условно-полная объёмная кристаллизация, степень закристаллизованности 60-90%.
Выявлено, что экспериментальные стёкла обладают достаточно высокой кристаллизационной способностью, что обеспечивает получение ситалловой структуры.

## Slide 4
На основании полученных данных двухступенчатую термическую обработку стекломатрицы на основе шлака ВПАП осуществляли по следующим экспериментальным режимам , 0С:
II – t1 = 3300С, t2 = 6800С
III – t1 = 3300С, t2 = 7700С, где:
t1 – температура предкристаллизационных процессов;
t2 – температура формирования кристаллических фаз. Время выдержки на каждой ступени термообработки - 1час.
ТЕРМОГРАММА СТЕКЛОМАТРИЦЫ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА (ВПАП)

## Slide 5
На основании полученных данных двухступенчатую термическую обработку стекломатрицы на основе шлака Новочеркасской ГРЭС осуществляли по следующим экспериментальным режимам , 0С:
I – t1 = 330, t2 = 440
II – t1 = 330, t2 = 605
III – t1 = 330, t2 = 735, где:
t1 – температура предкристаллизационных процессов;
t2 – температура формирования кристаллических фаз. Время выдержки на каждой ступени термообработки -1 час.
ТЕРМОГРАММА СТЕКЛОМАТРИЦЫ НА ОСНОВЕ ШЛАКА НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРЭС

## Slide 6
- экспериментальные стекломатрицы на основе вторичных продуктов промышленности обладают достаточно высокой кристаллизационной способностью;
- определены режимы ситаллизации экспериментальных стекломатриц;
установлено, что показатели свойств исследуемых стекломатриц покрытий возрастают при их ситаллизации;
- экспериментальные стекла на основе вторичных продуктов промышленности могут применяться в качестве стекломатриц жаростойких ситалловых покрытий для высокотемпературной защиты нихромовых сплавов;
- благодаря использованию вторичных продуктов промышленности в технологии жаростойких ситалловых покрытий, предназначенных для защиты нихромовых сплавов от высокотемпературной коррозии, сырьевая база создания таких покрытий расширяется.
Выводы