## Slide 1
Петрова С.Г., Панова Г.А., Алексеев В.И.
Обоснование выбора криогенной стали при изготовлении вкладного танка газовоза СПГ
Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет

## Slide 2: Классы сталей используемые при криогенных температурах
При эксплуатации оборудования в условиях низких и криогенных температур выдвигаются особые требования к используемым в таком оборудовании материалам, а также необходимо их совмещение с требованиями, предъявляемыми к обычным конструкционным материалам. Важнейшими критериями при выборе материалов криогенного назначения являются: стабильность фазового состава, сопротивление хрупкому разрушению при рабочих температурах; совместимость с рабочей средой; экономическая целесообразность.
Материалы для хранения жидкого газа должны обладать высокими значениями вязкости разрушения и прочностью, чтобы иметь минимальную толщину стенки цистерны, хорошо свариваться без риска хрупкого разрушения. Для этих целей возможно использовать:
Никелевые низкоуглеродистые стали
Хромоникелевые аустенитные стали
Хромоникельмарганцевые аустенитные стали
Высокопрочные мартенситно-стареющие стали

## Slide 3: Криогенные стали, работающие при температуре до – 196 °С
№ | Марка | σт, МПа |  | σв, МПа |  | KCU (Дж/см2) |  | KCV (Дж/см2) |  | Свариваемость | Входит в РМРС
 |  | 20 °С | - 196 °С | 20 °С | - 196 °С | 20 °С | - 196 °С | 20 °С | - 196 °С |  | 
1 | 05Х12Н7К6М4Б | 1200 | 1300* | 1300 | 1400* | 75 | 30* | 50 | 20* | Хорошая | Нет
2 | 0Н9 | 575 | 900 | 680-820 | 1000 | 180 | 100 | 170* | 100/80 | Удовлетворительная | Да
3 | 0Н9Б | 480 | 800* | 640 | 940* | 170* | 95* | 150* | 60 | Удовлетворительная* | Да
4 | 07Х21Г7АН5 | 390 | 1000 | 740 | 1300 | 127* | 120 | 77* | 70* | Удовлетворительная | Нет
5 | 07Х13Н4АГ20 | 360 | 550 | 680 | 1000 | 170 | 130 | 120 | 80 | Хорошая | Нет
6 | 03Х20Н16АГ6 | 345 | 800 | 640 | 1250 | 220 | 120 | 170* | 70* | без ограничений | Нет
7 | 10Х14Г14Н4Т | 245 | 430 | 590 | 1360 | 250 | 201 | 200* | 130* | Ограниченная | Нет
8 | 12Х18Н10Т | 235 | 450 | 530 | 1520 | 250 | 251 | 220* | 130* | без ограничений | Да
9 | 08Х18Н10Т | 205 | 420* | 510 | 1450* | 275 | 200* | 216 | 115* | без ограничений | Да
10 | 03Х17Н14М3 | 196 | 408* | 490 | 1300* | 280* | 180* | 190* | 85* | без ограничений | Да
11 | 03Х18Н11 | 155 | 355* | 440 | 1000* | 270* | 110* | 120* | 70* | Удовлетворительная | Да
Взяты стали, производимые сегодня в РФ.
Из них отобрали, имеющие одобрение РМРС.
Все отобранные стали имеют значительную ударную вязкость при криогенных температурах.
Все отобранные стали имеют удовлетворительную или неограниченную свариваемость.
Задачей данной работы является подбор криогенной стали, работающей при температуре -196°С, обладающей хорошими механическими характеристиками и удовлетворительной стоимостью.
Таблица 1. Криогенные стали работающие при температуре до – 196 °С
Notes: Почему нами отвергнута «жёлтая» строчка?
Заполнить все пустые клетки!

## Slide 4: Удельная прочность и удельная стоимость
№ | Марка | σт, МПа |  | σв, МПа |  | Цена, руб./кг | Удельная прочность (σв/р), кН*м /кг при 20°С | Удельная стоимость, (Цена/Удельная прочность)
 |  | 20°С | - 196°С | 20°С | - 196°С |  |  | 
1 | 0Н9 | 575 | 900 | 680-820 | 1000 | 220-261 | 86-103 | 2,4 - 2,8
2 | 0Н9Б | 480 | 800* | 640 | 940* | ~ 235-280* | 80 | 2,9 – 3,5*
3 | 12Х18Н10Т | 235 | 450 | 530 | 1520 | ~ 286-351 | 66 | 4,3 - 5,3
4 | 08Х18Н10Т | 205 | 420* | 510 | 1450* | ~ 286 – 351* | 64 | 4,5 – 5,5*
5 | 03Х17Н14М3 | 196 | 408* | 490 | 1300* | ~ 250-323 | 61 | 4,1 - 5,3
6 | 03Х18Н11 | 155 | 355* | 440 | 1000* | ~ 240-310* | 55 | 4,4 – 5,6*
Исходя из требований ТЗ предложили критерий удельной стоимости.
Видна корреляция между удельной прочностью и удельной стоимостью.
Никелевые низкоуглеродистые ферритные и хромоникелевые аустенитные стали допускаются к использованию Регистром (РМРС) и сертифицированы для применения в системах хранения груза газовозов.
Исходя из требований Заказчика, были исключены из рассмотрения трудносвариваемые хромоникельмарганцевые стали. Применение высокопрочных мартенситно-стареющих сталей было принято нецелесообразным, т.к. не было получено от производителей никаких данных о возможности их производства и судя по химическому составу стоимость их превосходила остальные в несколько раз. Далее стали были ранжированы по удельной прочности.
Таблица 2. Ранжирование по удельной прочности отобранных марок сталей
Notes: 1. Заполнить все пустые клетки

## Slide 5
Сталь 0Н9
Совместное рассмотрение совокупности механических свойств, удельной стоимости и реальных производственных возможностей (таблица 3) позволило обоснованно выбрать сталь 0Н9 в качестве материала для изготовления внутренней оболочки резервуара.
Никелевая низкоуглеродистая сталь 0Н9 гарантировано обладает высокими механическими свойствами как при комнатной температуре, так и в криогенной области (-196°С), обладает хорошей вязкостью и удовлетворительной свариваемостью высоконикелевыми электродами без дополнительной термической обработки.
Корпорация | Завод изготовитель | Минимальная партия поставки | Max L x B, м | Min T, мм (толщина листа) | Цена, руб./кг | Удельная прочность (σв/р), кН*м /кг | Удельная стоимость, (Цена/Удельная прочность)
Северсталь | Череповецкий металлургический комбинат | 235 т | 12,1 x 2,5 | 8-50 | 261 | 86-103 | 2,8064
ММК | «Магнитогорский металлургический комбинат» |  | 20 x 4,65 | 8-50 | 220 (на февраль 2020) | 86-103 | 2,3655
Таблица 3. Поставочные характеристики стали 0Н9 различных производителей