## Slide 1: Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Д О К Л А Д
на тему:
«Изучение ингибирующих свойств многокомпонентных систем в агрессивных средах в присутствии поверхностно-активных веществ»
Докладчики: А.Б. Ниязбекова,
М.Ж. Алмагамбетова,
Г.М. Губайдуллина
Уральск, 2021

## Slide 2
При добыче и транспортировке нефти из-за наличия в ней воды, сероводорода и углекислого газа, и возникающей вследствие этого коррозии, наносится большой вред нефтепромысловому оборудованию и нефтепроводам. В настоящее время для защиты оборудования от коррозии используются различные неметаллические и металлические покрытия, ингибиторы коррозии и электрохимическая защита.
Выбор способа борьбы определяется его эффективностью и экономической целесообразностью. Во многих случаях не удается полностью предохранить от коррозии металлы и металлические конструкции. В таких случаях защита металлов от коррозии осуществляется путем ингибиторной защиты. Более актуальной становится разработка экологически безопасных, малотоксичных ингибиторов, которые соответствуют санитарным нормам. Известно, что наибольший интерес представляют неорганические фосфорсодержащие соединения. Такие соединения очень разнообразны по своей структуре, легко транспортируемы, экономически доступны и легки в переработке и хранении.
Современная классификация ингибиторов включает окислители, ингибиторы комплексообразующего и полимерного типа. Данная классификация свидетельствует о разнообразии действия ингибиторов и возможностей использования достижений различных областей химии для защиты металлов. Поэтому разработка мероприятий, направленных на повышение коррозионной стойкости металлов и изделий из них, является весьма актуальной задачей.

## Slide 3
Целью настоящей работы является исследование эффективных ингибиторов коррозии комплексного действия в нефтяной среде.
Объекты исследования: ортофосфат натрия Na3PO4, гидрофосфат натрия Na2HPO4, дигидрофосфат натрия NaH2PO4. В качестве ионов модификаторов выбраны двухвалентные ионы меди, цинка и никеля. В качестве поверхностно-активного вещества использовали додецилсульфат натрия. Оценка эффективности ингибирующего действия индивидуальных веществ и смешанных композиций производилась при соотношении реагентов в смеси: 1:1, 1:2, 1:3, и 3:1 методом изомолярных серии.
Методика коррозионных испытаний была общепринятой. Использовали прямоугольные стальные пластины размером 30×20×3 мм. Продолжительность опытов - 24-480 часов. Скорость коррозии оценивали по потерям массы образцов через 24, 48, 72, 96, 120, 240 часов.

## Slide 4: Зависимость изменения концентрации иона модификатора никеля, железа, фосфата от времени для дигидрофосфата натрия
Chart: Концентрация, С
| 3 суток | 6 суток | 9 суток | 12 суток | 15 суток | 18 суток | 21 суток
Ni2+ | 0.788 | 0.785 | 0.782 | 0.778 | 0.776 | 0.775 | 0.774
Fe3+ | 0.716 | 0.718 | 0.728 | 0.722 | 0.726 | 0.726 | 0.725
P2O5 | 0.778 | 0.756 | 0.743 | 0.698 | 0.677 | 0.635 | 0.634

## Slide 5: Зависимость скорости коррозии от природы фосфата при различном соотношении
Chart: Соотношения системы
| 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1
NaH2PO4*Cu2+ | 0.141 | 0.126 | 0.131 | 0.126
NaH2PO4*Zn2+ | 0.142 | 0.125 | 0.089 | 0.083
NaH2PO4*Ni2+ | 0.113 | 0.111 | 0.098 | 0.08

## Slide 6: Спектральная шкала элементов для коррозионного отложения композиции NaH2PO4*Ni2+ в соотношении 3:1
Анализ коррозионного отложения дигидрофосфата натрия NaH2PO4

## Slide 7
Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Выявлен ряд, демонстрирующий увеличении тенденции систем к образованию устойчивых фосфатных соединений Zn2+ <Cu2+ <Ni2+. Наилучшее модифицирующее действие из рассматриваемых ионов d -элементов проявляет ион никеля. Природа ионов модификаторов оказывает влияние на изменение значения рН среды в исследуемых фосфатных системах в кислую сторону. В связи с этим возможно образование смешаных и протонированных комплексных соединений, устойчивость которых подтверждается термодинамическими показателями и кинетическими параметрами;
- по степени замещенности ортофосфатов Na3PO4<Na2HPO4<NaH2PO4 лучшее ингибирующее действие отмечено для дигидрофосфата;
- из рассматриваемых по структуре Na3PO4<Na2HPO4<NaH2PO4 дигидрофосфаты оказывают более высокий защитный эффект;
- поверхностно-активное вещество додецилсульфат натрия формирует адсорбционный слой за счет отрицательно заряженных анионов RCOO- на положительно заряженной на поверхности металла.
2. Определены количественные показатели эффективности и термодинамические параметры многокомпонентных фосфатных ингибиторов: скорость коррозии, глубинный показатель, степень защиты, коррозионную стойкость, энергия Гиббса, константа устойчивости. Для систем оценивалась коррозионная стойкость по ГОСТу 5272-90 на основании значения глубинного показателя коррозии. Наиболее эффективная система NaH2PO4*Ni2+ имеет 4 балла по шкале стойкости, что обуславливает низкие коррозионные потери стали.
3. Установлен эффективный модифицированный ингибитор: NaH2PO4*Ni2+. Степень защиты в этой системе составляет 44,04 %.
Исследованы физико-химическими методами (ИКС, РЭМ) составы коррозионных отложений свидетельствующие об образовании устойчивых защитных пленок.

## Slide 8
Спасибо за внимание!